# Приложение № 9.4.34

к ППССЗ  по специальности

11.02.06 Техническая эксплуатация

транспортного радиоэлектронного

оборудования (по видам транспорта)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Содержание

| 1 Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке | 7 |
| 3 Теоретические задания (ТЗ) | 11 |
| 4 Практические задания (ПЗ) | 24 |
| 5 Пакет преподавателя | 26 |

1. Пояснительная записка

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (далее ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.12 Материаловедение.

На освоение программы учебной дисциплины  ОП.12 Материаловедение отведено

-максимальной учебной нагрузки на студента 72 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часа;

- самостоятельной работы студента 24 часа

ФОС включают в себя контрольные материалы для проведения оперативного (поурочного), рубежного (по разделам и укрупнённым темам) и итогового контроля по завершению изучения дисциплины.

ФОС предусматривает следующие виды контроля:

- устный опрос;

- письменные работы;

-  контроль с помощью технических средств и информационных систем.

ФОС предполагают следующие формы контроля:

- собеседование,

- тестирование,

- контрольные работы,

- лабораторная, практическая работа,

- дифференцированный зачет.

Итоговой формой контроля по завершению изучения дисциплины ОП.12 Материаловедение, согласно учебного плана, является дифференцированный зачет  в 4-м семестре (на базе основного общего образования).

ФОС разработаны на основании:

- ФГОС СПО по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) базовой подготовки (приказ ФГОС от 22.07.2014 №808);

- учебного плана 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта;

- рабочей программы по дисциплине ОП.12 Материаловедение;

- Положения о текущей и промежуточной аттестации студентов СТЖТ – филиала СамГУПС, обучающихся по ОПОП СПО на основе ФГОС СПО.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У1– определять качество материалов и подбирать их в соответствии с техничесФОСи требованиями к определенным узлам электрических приборов и аппаратов;

У2 – с учетом требований к функциональному узлу аппаратуры выбирать тип ЭРЭ;

У3– пользоваться системами цветовой и буквенно-цифровой маркировки ЭРЭ при их подборе в аппаратуру.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

З1– свойства электротехнических и магнитных материалов;

З2– способы их получения и условия применения;

З3– свойства и области применения ЭРЭ; системы цветовой и буквенно-цифровой маркировки отечественных и зарубежных ЭРЭ и критерии выбора с учетом требований к функциональному узлу соответствующей аппаратуры;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие компетенции:

- общие:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

- профессиональные

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи.

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных.

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах.

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) / Компетенции | Основные показатели оценки результатов | Номера разделов (тем) по рабочей программе | Объём времени, отведённого на изучение (максимальная нагрузка) | Вид и № задания для оперативного. рубежного и итогового контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | часы | % |  |
| Уметь: У1– определять качество материалов и подбирать их в соответствии с техничесФОСи требованиями к определенным узлам электрических приборов и аппаратов; Знать: З1–свойства электротехнических и магнитных материалов; Компетенции: ОК 1-9 ПК 1.3,2.3 | - определяет строение вещества; физико-химические, механические свойства материалов; методы измерения свойств и параметров материалов; -выбирает необходимый материал по его свойствам и параметрам с учетом условий эксплуатации. | Т1; | 6 | 10% | ТЗ: Раздел 1 ПЗ: ЛР-1. |
| Уметь: У2 – с учетом требований к функциональному узлу аппаратуры выбирать тип ЭРЭ; Знать: З2– способы получения .электротехнических и магнитных материалов и условия применения; Компетенции: ОК 1-9 ПК 1.2,3.1,3.2 | -характеризует свойства диэлектриков: электрические, механические, тепловые, физико-химические; область применения твердых (органических и неорганических), жидких, газообразных и активных диэлектриков; -выбирает по свойствам диэлектрический материал с учетом условий эксплуатации и необходимыми характеристиками. - определяет физико-химические и электрические свойства; области применения различных проводниковых материалов; -выбирает по справочникам проводниковые материалы с требуемыми характеристиками и с учетом условий эксплуатации. -характеризует свойства полупроводников при воздействии на них напряжения, температуры, примеси, фоновой радиации, света и других внешних факторов; -сопоставляет техническую характеристику материала и выбирать по справочнику материалы с требуемыми параметрами и с учетом условий эксплуатации. -характеризует сведения о структуре и процессах перемагничивания; классификацию и область применения магнитных материалов; -выбирает по справочнику магнитные материалы с необходимыми характеристиками и с учетом условий эксплуатации. | Т2.1-2.4 | 34 | 55% | ПЗ: ЛР-2. |
| Уметь: У3– пользоваться системами цветовой и буквенно-цифровой маркировки ЭРЭ при их подборе в аппаратуру; Знать: З3– свойства и области применения ЭРЭ; системы цветовой и буквенно-цифровой маркировки отечественных и зарубежных ЭРЭ и критерии выбора с учетом требований к функциональному узлу соответствующей аппаратуры; Компетенции: ОК 1-9 ПК 3.2 | -характеризует классификацию и основные параметры, шкалу номинальных значений, систему условных обозначений, цветовую маркировку; -выбирает резисторы по справочнику с учетом заданных условий эксплуатации. -характеризует ряды номинальных значений емкости конденсаторов; систему условных обозначений в зависимости от типа диэлектрика; буквенно-цифровую и цветовую маркировки конденсаторов; -выбирает по справочнику тип конденсаторов с учетом условий эксплуатации. - определяет характеристики полупроводниковых приборов; основные параметры, обозначение в схеме; цветовую маркировку и ее расшифровку; -выбирает по справочнику и заданным условиям необходимый тип прибора; расшифровывать цветовой маркировочный код конкретного прибора. -характеризует условное обозначение микросхем, расшифровку буквенно-цифрового кода; - определяет по буквенно-цифровому коду интегральной микросхемы (ИМС) дать ее развернутую характеристику. | Т3.1-3.4 | 22 | 35% | ПЗ: ЛР-3, ЛР-4; ЛР-5. |

3. Теоретические задания (ТЗ)

3.1 Текст заданий:

Раздел 1. Основы материаловедения

Вариант 1

1. Органические вещества представляют собой:

- соединение углерода с другими элементами (преимущественно водородом, кислородом и азотом).

- соединения уже окисленных химических элементов - в основном оксидов кремния и алюминия с оксидами металлов

- соединения состоящие из карбоната кальция CaCO3.

- тонкодисперсные порошки, активной частью которых является оксид магния

2.  Неорганические вещества представляют собой:

- соединение углерода с другими элементами (преимущественно водородом, кислородом и азотом).

- соединения уже окисленных химических элементов - в основном оксидов кремния и алюминия с оксидами металлов.

- соединения состоящие из карбоната кальция CaCO3.

- тонкодисперсные порошки, активной частью которых является оксид магния.

3. КристалличесФОСи называют тела:

- в которых только ближайшие друг к другу атомы находятся в упорядоченном расположении, дальний же порядок отсутствует.

- которые имеют зернистое строение с пластинчатыми включениями углерода.

- в которых атомы расположены в правильном геометрическом порядке.

- в которых атомы расположены хаотично.

4. Поры – это:

- воздушные ячейки в материале размером от одного до несколько сантиметров.

- воздушные ячейки размером 0,16- 5 мм.

- воздушные ячейки размером до 1м.

- воздушные ячейки в материале размером от долей микрона до сантиметра.

5. Истинная плотность материала рассчитывается по формуле:

- ρ=m/ Vтв , где m- масса материала, Vтв - объем твердого вещества материала.

- ρ= Vтв / m , где m- масса материала, Vтв - объем твердого вещества материала.

- ρ=m/ Vест, где m- масса материала, Vест- объем материала в естественном состоянии.

- 4) ρ =[(Vест-Vтв / Vест)]*100 %, где Vест- объем материала в естественном состоянии, Vтв- объем твердого вещества материала.

6. Средняя плотность материала рассчитывается по формуле:

- ρ=m/ Vтв , где m- масса материала, Vтв - объем твердого вещества материала.

- ρ= Vтв / m , где m- масса материала, Vтв - объем твердого вещества материала.

- ρ=m/ Vест, где m- масса материала, Vест- объем материала в естественном состоянии.

- 4) ρ =[(Vест-Vтв / Vест)]*100 %, где Vест- объем материала в естественном состоянии, Vтв- объем твердого вещества материала.

7. Пористость материала определяется по формуле:

- П=[mест-mсух/mсух]*100 %, где mест- масса материала в естественном состоянии, mсух- масса материала в сухом состоянии.

- П=[(Vест-Vтв / Vест)]*100 %, где Vест- объем материала в естественном состоянии, Vтв-объем твердого вещества материала.

- П=[ (ρср –ρист) / ρист]*100 %, где ρист-истинная плотность материала, ρср- средняя плотность материала.

Г) П=[ mсух -mест / mест]*100 %, где mест- масса материала в естественном состоянии, mсух- масса материала в сухом состоянии.

8. С увеличением пористости средняя плотность материала:

- увеличивается.

- остается постоянной.

- сначала увеличивается, а потом уменьшается.

- уменьшается.

9. Влажность материала определяется по формуле:

- W=[mест-mсух/mсух]*100 ; где mест- масса материала в естественном влажном состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы.

- W вес=[mвод-mсух/mсух]*100; где mвод-масса материала в насыщенном водой состоянии, mсух-масса сухого материала.

- W об=[mвод-mсух/vсух]*100 ; где mвод- масса материала в насыщенном водой состоянии, vсух- объем материала в сухом состоянии.

- W =[mсух-mест/mсух]*100; где mест- масса материала в естественно влажном состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы.

10. Весовое водопоглощение определяется по формуле:

А)  W=[mест-mсух/mсух]*100 ; где mест- масса материала в естественном влажном состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы.

Б) W вес=[mвод-mсух/mсух]*100; где mвод-масса материала в насыщенном водой состоянии, mсух-масса сухого материала.

В) W об=[mвод-mсух/vсух]*100 ; где mвод- масса материала в насыщенном водой состоянии, vсух- объем материала в сухом состоянии.

Г) W =[mсух-mест/mсух]*100; где mест- масса материала в естественно влажном состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы.

11. Объемное водопоглащение определяется по формуле:

А)  W=[mест-mсух/mсух]*100 ; где mест- масса материала в естественном влажном состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы.

Б) W вес=[mвод-mсух/mсух]*100; где mвод-масса материала в насыщенном водой состоянии, mсух-масса сухого материала.

В) W об=[mвод-mсух/vсух]*100 ; где mвод- масса материала в насыщенном водой состоянии, vсух- объем материала в сухом состоянии.

Г) W =[mсух-mест/mсух]*100; где mест- масса материала в естественно влажном состоянии, mсух- масса материала, высушенного до постоянной массы.

12.  Гигроскопичность –это:

А) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое.

Б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесённое к единице массы материала в сухом состоянии.

В) способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих порах.

Г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха.

Вариант 2

1. Влажность –это:

А) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое.

Б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесённое к единице массы материала в сухом состоянии.

В) способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих порах.

Г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха.

2. Водопоглащение –это:

А) способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое.

Б) содержание влаги в материале в данный момент, отнесённое к единице массы материала в сухом состоянии.

В) способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих порах.

Г) способность материала поглощать водяные пары из воздуха.

3. Морозостойкость – это:

А) способность материала терять находящуюся в его порах воду под действием высокой температуры.

Б) способность материалов поглощать водяные поры из воздуха.

В) способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих порах при низких температурах.

Г) способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения.

4. Теплопроводность- это:

- способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей   поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

- способность материала поглощать при нагревании теплоту.

- свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

- способность материала выдерживать при разрушения воздействие огня и воды в условиях пожара.

5. Теплоёмкость- это:

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту.

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

6. Тепловое расширение - это:

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту.

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

7. Огнестойкость - это:

А) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту.

В) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

Г) способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

8. К механичесФОС свойствам металлов относят:

А) свариваемость, обрабатываемость резанием.

Б) цвет, температуру плавления.

В) растворимость, коррозионную стойкость.

Г) прочность, твердость, пластичность.

9. Ударная вязкость металла определяется по формуле:

А)

Б)

В)

Г) .

10. Твердость материала определяется числом твердости и рассчитывается по формуле:

А) ,где F –нагрузка, а S – площадь 	отпечатка.

Б) ,где А – работа, а S – площадь сечения образца.

В) , где FРазр – сила разрушения, а S – площадь сечения образца.

Г) , где    l – изменение длины, а l0 – первоначальная длина.

11. Прочность характеризуется пределом прочности и определяется по формуле:

А) ,где F –нагрузка, а S – площадь 	отпечатка.

Б) ,где А – работа, а S – площадь сечения.

В) , где FРазр – сила разрушения образца, а S – площадь сечения образца.

Г) , где    l – изменение длины образца, а l0 – первоначальная длина образца.

12. К технологичесФОС свойствам металлов относят:

- свариваемость, обрабатываемость резанием.

- цвет, температуру плавления.

- растворимость, коррозионную стойкость.

- прочность, твердость, пластичность.

Раздел 2 Электрорадиоматериалы

Вариант 1

1. К проводниковым материалам относится:

А) медь;

Б) бумага электротехническая;

В) кремний

Г)  воздух.

2. Манганины являются материалами:

А)	 с высокой проводимостью;

Б) 	с высоФОС сопротивлением;

В)	 обладающими свойствами диэлектрика;

Г)	 обладающими свойствами полупроводника.

3. Обмоточные провода применяют для:

А)	изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов;

Б)	соединения различных приборов;

В)	распределения электрической энергии.

Г)	воздушных линий электропередачи.

4. Токопроводящие жилы монтажных проводов изготавливают из:

А)	меди;

Б)	никеля;

В)	молибдена;

Г)	вольфрама.

5. Пермаллои – сплавы железа с никелем, относящиеся к:

А)	проводниковым материалам;

Б) магнитомягФОС материалам;

В) магнитотвердым материалам;

Г) полупроводниковым материалам.

6.Электрическая прочность, определяется по формуле:

А)Епр=Uпр/ h

Б)Епр=U/I

В)Uпр= RI

Г)Е=| Ф/ t |

7. Ёмкость С плоского конденсатора определяется по формуле:

А)С=Еа/S

Б)С= 0,0884 Е S(n-1)/ d

В)C= 0,241  E l

Г)C=q/U

8.Температурный коэффициент удельного сопротивления определяется по формуле:

А) ТК р= l1 – l0 / l0 ( T1 – T0)

Б) ТК р=M1-M0 / M1 ( T1-T0)

В) ТК р= р1 – р2/ р1 (T1-T2)

Г) ТК р=RL/S.

9. Текстолит состоит из:

А) нескольких слоёв специальной бумаги, пропитанной бакелитовым лаком.

Б) нескольких слоёв капроновой или хлопчатобумажной ткани, пропитанной бакелитовой смолой

В)  нескольких слоёв бесщёлочной  стеклоткани, пропитанной кремнийорганической смолой.

Г) нескольких слоев шпона.

10. С ростом температуры сопротивление диэлектриков:

А) возрастает.

Б) уменьшается.

В) остается постоянным.

Г) сначала возрастает до Тk, а потом остается неизменным.

Вариант 2

1. К полупроводниковым материалам относится:

А)	сталь;

Б)	селен;

В)	медь;

Г)	 графит.

2.  Серебро является материалом:

А) с высокой проводимостью;

Б)	с высоФОС сопротивлением;

В)	обладающим свойствами полупроводника;

Г)	обладающим свойствами диэлектрика.

3.	Монтажные провода применяют для:

- соединения различных приборов и частей в электрических аппаратах;

- распределения электрической энергии;

В) распределения воздушных линий электропередачи;

Г) изготовления обмоток машин.

4.	В качестве проводникового материала в обмоточных проводах применяют:

- медь;

- цинк;

- вольфрам;

- серебро.

5.	Микафолий - материал на основе:

- ртути;

- слюды;

- меди;

- стекла.

6. Дипольная поляризация диэлектриков это:

- векторная величина, её направление совпадают с направлением электрического момента – от отрицательного заряда к положительному;

- процесс упорядочения связанных электрических зарядов под действием приложенного напряжения;

- смещение электронных орбит относительно положительного заряда ядра под действием внешнего электрического поля;

- процесс соединения молекул исходного вещества без изменения его элементарного состава в большие молекулы высокополимерного вещества.

7. Как называют электроизоляционные составы изготовляемые из нескольких исходных веществ (смол, битумов, масел):

- лаки;

- компаунды;

- эмали;

- электроизоляционные картоны.

8. Способность диэлектриков функционировать при повышенных температурах или при резкой смене температур без ухудшения свойств, называется:

- нагревостойкость;

- упругость;

- теплопроводность;

- прочность.

9.С ростом температуры электрическое сопротивление проводников:

- возрастает;

- убывает;

- остаётся постоянным;

- сначала убывает, а после определённого значения температуры Тк , не изменяется.

10. Манганин- это сплав, содержащий:

- 60%-меди, 40%-никеля;

- 84-86% меди, 2-3% никеля и 12-13% марганца;

- 65% олова, 25% никеля, 10% марганца;

- 40% свинца, 50% меди и 10% алюминия.

Вариант 3

1.	К диэлектричесФОС материалам относится:

- воздух;

- бронза;

- латунь;

- селен.

2.	Кремний является материалом:

- с высокой проводимостью;

- с высоФОС сопротивлением;

- обладающим свойствами полупроводника;

- обладающим свойствами диэлектрика.

3.	Установочные провода и шнуры применяют для:

- изготовления обмоток электрических машин;

- присоединения к сети электродвигателей;

- соединения различных частей в электрических машинах;

- воздушных линий электропередачи.

4.Токопроводящие жилы монтажных проводов изготавливают из:

А) хрома;

Б) вольфрама;

В) алюминия;

Г) титана.

5.	Электрические изоляторы изготавливаются из:

А)бумаги;

Б) стали;

В) меди;

Г) фарфора.

6. Мусковит – это:

А) калиевая слюда с серебристым цветом, имеющая нагревостойкость 500оС;

Б) калиево-магнезиальное слюда с черным  цветом, не изменяющая своих характеристик до 800оС;

В) листовой твердый материал, изготовленный склеиванием смолой листочков щепаной слюды;

Г) рулонный материал, состоящий из нескольких слоев слюды, наклеенных на плотную телефонную бумагу.

7.Компаунды – это:

А) растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях;

Б) лаки с введенными в них пигментами;

В) жаростойкие проводниковые материалы;

Г) электроизоляционные составы, изготовляемые из смеси смол и битумов.

8. Гетинакс – это:

А) листовой слоистый материал, в котором наполнителем являются листы пропитанной бумаги толщиной 0,1-0,12 мм;

Б) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является хлопчатобумажная ткань;

В) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная стеклянная ткань;

Г) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная стеклянная ткань.

9. Сверхпроводимость- это:

А) явление увеличения сопротивления проводника при возрастании температуры;

Б) явление уменьшения магнитной проницаемости до нуля, при определенной температуре;

В) явление перехода в жидкое состояние;

Г) явление резкого уменьшения сопротивления проводника до нулевых значений, при низких температурах.

10. Диэлектрики- это вещества, обладающие следующими свойствами:

А) ρ=10-8 –10-5  Ом м,  ТК р>0;

Б) ρ=10 8 –1018  Ом м,  ТК р>0;

В) ρ=10-6 –107  Ом м,  ТК р<0;

Г) ρ=10 8 –1018  Ом м,  ТК р<0.

Вариант 4

1.С ростом температуры электрическое сопротивление проводников:

- возрастает;

- убывает;

- остаётся постоянным;

- сначала убывает, а после определённого значения температуры Тк , не изменяется.

2.На какие группы делят проводниковые материалы?

- металлические и неметаллические;

- простые и сложные;

- активные и пассивные;

- материалы высокой проводимости и сплавы высокого сопротивления.

3. Удельное сопротивление проводников, определяется по формуле:

- p= R S / l;

- p=U/I;

- p=Q2 R t;

- R=U/I.

4.Пермаллой- это магнитный сплав, содержащий:

- 5,4 % кремния, 9,6 % алюминия и 85 % железа;

- железо и никель (от 40% до 80%);

- железо и углерод до 2,14%;

- меди и цинка.

5.Мусковит – это:

- калиевая слюда с серебристым цветом, имеющая нагревостойкость 500оС;

- калиево-магнезиальное слюда с черным  цветом, не изменяющая своих характеристик до 800оС;

- листовой твердый материал, изготовленный склеиванием смолой листочков щепаной слюды;

- рулонный материал, состоящий из нескольких слоев слюды, наклеенных на плотную телефонную бумагу.

6.Компаунды – это:

- растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях.

- лаки с введенными в них пигментами.

- жаростойкие проводниковые материалы.

- электроизоляционные составы, изготовляемые из смеси смол и битумов.

7. Гетинакс – это:

- листовой слоистый материал, в котором наполнителем являются листы пропитанной бумаги толщиной 0,1-0,12 мм.

- листовой слоистый материал, в котором наполнителем является хлопчатобумажная ткань.

- листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная стеклянная ткань.

- природный минерал, слоистого строения.

8.Константан- это сплав, содержащий:

А) 54% меди, 1% марганца и 45% никеля.

Б) 86% меди, 12% марганца и 2% никеля.

В) 0,7% марганца,0,6% никеля , 12-15% хрома, 3,5% алюминия, остальное железо.

Г) железо и никеля (от 40 до 80%).

9. Проводники-  это вещества, обладающие следующими свойствами:

- р=10-8 –10-5  Ом м,  ТК р>0.

- р=10 8 –1018  Ом м,  ТК р>0 .

- р=10-6 –107  Ом м,  ТК р<0 .

- р=10 8 –1018  Ом м,  ТК р<0 .

10. К магнитным материалам относится:

- алюминий;

- стекло;

- пластмасса;

- электротехническое железо.

3.2.Время на выполнение:

– 1 минута на 1 задание;

3.3. Критерии оценки

| Оценка | Критерии: правильно выполненные задания |
| --- | --- |
| 5 | «отлично»» | от 85% до 100% |
| 4 | «хорошо» | от 75% до 85% |
| 3 | «удовлетворительно» | от 61% до 75% |
| 2 | «неудовлетворительно» | до 61% |

4 Практические задания (ПЗ)

4.1 Текст задания

Лабораторная  работа № 1

Определение твердости металлов методом Бринелля.

Определить твердость методом Бринелля стального образца.

Лабораторная  работа № 2

Определение вязкости,  температуры вспышки и электрической прочности трансформаторного масла.

Изучить устройство капиллярного вискозиметра и прибора для определения температуры вспышки и электрической прочности, определить вязкость и температуру вспышки  и электрическую прочность трансформаторного масла.

Лабораторная  работа № 3

Исследование свойств магнитомягких и магнитотвердых материалов.

Изучить свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов.

Лабораторная  работа № 4

Определение удельного сопротивления проводника.

Научиться определять удельное сопротивление проводника.

Лабораторная  работа № 5

Определение электрической прочности твердого диэлектрика.

Научиться определять электрическую прочность твердого диэлектрика.

4.2 Время на выполнение:

Время на выполнение лабораторных работ - по 2 академ. часа;

4.3. Критерии оценки:

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| 5 | «отлично»» | Студент глубоко и полно овладел содержанием учебного материала, умеет связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Грамотно, логично излагает ответа, как в устной, так и в письменной форме, качественное внешнее оформление. |
| 4 | «хорошо» | Студент полно освоил учебный материал в полном объеме, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, в содержании и форме ответа имеются отдельные неточности. |
| 3 | «удовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, неполно, непоследовательно излагает материал, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. |
| 2 | «неудовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не умеет применять знания к решению практических задач. |

5 Пакет преподавателя

Условия:

а) Вид и форма дифференцированного зачёта:  компьютерное тестирование

б) Количество  заданий для студента:

- тесты  по темам;

в) Проверяемые результаты обучения и критерии оценок:

Ключи к тестам:

Раздел 1

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | А | Б | В | Г | А | В | В | Г | А | Б | В | Г |
| Вариант 2 | Б | В | Г | А | Б | В | Г | Г | Б | А | В | А |

Раздел 2

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | А | Б | А | А | Б | А | Г | В | Б | Б |
| Вариант 2 | Б | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б |
| Вариант 3 | А | В | Б | В | Г | А | Г | А | Г | Г |
| Вариант 4 | А | Г | А | Б | А | Г | А | А | А | Г |

Критерии оценки:

3.2.Время на выполнение:

– 1 минута на 1 задание;

3.3. Критерии оценки

| Оценка | Критерии: правильно выполненные задания |
| --- | --- |
| 5 | «отлично»» | от 85% до 100% |
| 4 | «хорошо» | от 75% до 85% |
| 3 | «удовлетворительно» | от 61% до 75% |
| 2 | «неудовлетворительно» | до 61% |

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий:

- компьютеры;

- тестовая программа.

д) Литература для студента:

Основные источники:

- Мулдашева Г.К. Курс лекций по дисциплине «Материаловедение»,2019.

Дополнительные источники:

- Материаловедение : учеб. пособие / под общ. ред. И.Л.Власова М.: ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2016. Режим доступа: http:// www.e/lanbook.com

- Электротехнические и конструкционные материалы : учеб. пособие / под общ. ред. В. А. Филикова. М.: Академия, 2015.

- Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение. Проводниковые, полупроводниковые и магнитные материалы. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. Режим доступа: http:// www.e/lanbook.com

Электронно-образовательные ресурсы:

Электронные учебники, программы, учебные фильмы

1.Получение стали и чугуна [Учебный фильм]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Оптоволокно. [Учебный фильм]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Получение алюминия. [Учебный фильм]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. При организации дистанционного обучения используются электронные платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site/ )