# Приложение № 9.4.27

к ППССЗ  по специальности 23.02.06

23.02.06 Техническая эксплуатация

подвижного состава железных дорог

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Базовая подготовка

среднего профессионального образования

Год начала подготовки 2023

Содержание

| 1 Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке | 7 |
| 3 Теоретические задания (ТЗ) | 11 |
| 4 Практические задания (ПЗ) | 62 |
| 5 Пакет преподавателя (экзаменатора) | 67 |

1. Пояснительная записка

ФОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение.

На освоение программы учебной дисциплины  ОП.05 Материаловедение отведено

-максимальной учебной нагрузки на студента 162  часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 час;

- самостоятельной работы студента 54 часа.

ФОС включают в себя контрольные материалы для проведения оперативного (поурочного), рубежного (по разделам и укрупнённым темам) и итогового контроля по завершению изучения дисциплины.

ФОС предусматривает следующие виды контроля:

- устный опрос;

- письменные работы;

-  контроль с помощью технических средств и информационных систем.

ФОС предполагают следующие формы контроля:

- собеседование,

- тестирование,

- контрольные работы,

- лабораторная, практическая,

- дифференцированный зачет,

- экзамен.

Итоговой формой контроля по завершению изучения дисциплины ОП.05 Материаловедение, согласно учебного плана, является экзамен в 4-м семестре (на базе основного общего образования).

ФОС разработаны на основании:

- ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (приказ ФГОС от 22.04.2014 №388);

- учебного плана 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав);

- рабочей программы по дисциплине ОП.05 Материаловедение;

- Положения о текущей и промежуточной аттестации студентов СТЖТ – филиала СамГУПС, обучающихся на основе ФГОС СПО.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У1- выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в производственной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

З1 - свойства металлов, сплавов, способы их обработки;

З2- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных материалов;

З3- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие компетенции:

- общие:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02.  Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог  в соответствии с требованиями технологических процессов .

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ .

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) / Компетенции | Основные показатели оценки результатов | Номера разделов (тем) по рабочей программе | Объём времени, отведённого на изучение (максимальная нагрузка) |  | Вид и № задания для оперативного. рубежного и итогового контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | часы | % |  |
| Уметь: У 1- выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в производственной деятельности; Знать: З 1 - свойства металлов, сплавов, способы их обработки; Компетенции: ОК 1 -9 ПК 1.2,1.3,2.3,3.1,3.2. | -определяет физические, химические, механические и технологические свойства металлов; -выполняет измерение твердости и ударной вязкости стали; -различает металлические материалы по внешнему виду; -определяет критические точки стали и чугуна по диаграмме «железо-углерод», строит кривую охлаждения . -выполняет расшифровку марок сталей и чугунов, латуней и бронз; -составляет график термической обработки стали; -определяет влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали; - подбирает необходимый материал для изготовления и ремонта изделия; - определяет по марке химический состав сплава; - определяет по микроструктуре свойства материалов, необходимые температуры для термической и химико-термической обработки стали, механические и технологические свойства и химический состав сплавов с использованием справочной литературы. - характеризует виды сварки и резки металлов, оборудование для сварки, виды пайки, характеристики припоев, основы обработки резанием, применяемый инструмент, принципы устройства станков, виды отделочной обработки; -выбирает рациональный способ обработки металла, необходимый инструмент и определять геометрические размеры режущих инструментов. - характеризует основы литейного производства, виды обработки металлов давлением, применяемое оборудование и инструмент; | Т1.1 ─1.4; | 70 | 52% | ТЗ: 1.1-1.4; |
| Знать: З2- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных материалов; Компетенции: ОК 1 -9 ПК 1.2,1.3,2.3,3.1,3.2. | - определяет качество изоляционного материала -понимает назначение и классификацию электроизоляционных материалов, их свойства и область применения; принцип работы передач; -характеризует простые полупроводники, бинарные соединения; -характеризует проводниковые материалы с высокой проводимостью, материалы с большим удельным сопротивлением; - выбирает необходимый материал, подбирать нужный тип проводов и кабелей, применять знания при изучении специальных дисциплин и на производственной практике. -характеризует магнитно-мягкие, магнитно-твердые материалы, их маркировку и область применения; -понимает свойства, область применения пластмасс и других синтетических материалов на железнодорожном транспорте. -понимает свойства, область применения композиционных материалов на железнодорожном транспорте. | Т2.1,4.1,5.1 | 38 | 28% | ПЗ: ПР3-ПР5. |
| Знать: З3- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. Компетенции: ОК 1 -9 ПК 1.2,1.3,2.3,3.1,3.2. | - определяет технические характеристики топлива, область применения; - определяет технические характеристики топлива. типы минеральных масел, их свойства; - по марке масла определяет область применения и класс вязкости масла. -определяет типы пластичных смазок, их марки, методику проверки, область применения; -определяет качество смазочных материалов; область применения смазки по марке. - понимает назначение и классификацию лакокрасочных материалов; основные свойства; технологию нанесения; - характеризует многослойные системы покрытия; -понимает применение лакокрасочных материалов на железнодорожном транспорте; - подбирает лакокрасочные материалы для покрытий; | Т3.1-3.2, 6.1 | 27 | 20% | ПЗ: ЛР1─ЛР8; ПР1,ПР2. ПР6,ПР7; |

3 Теоретические задания (ТЗ)

I «Выберите один правильный ответ»

Простые – по 1баллу.

Тема 1.1. Основы металловедения

1. К механическим свойствам металлов относят:

А) свариваемость, обрабатываемость резанием.

Б) цвет, температуру плавления.

В) растворимость, коррозионную стойкость.

Г) прочность, твердость, пластичность.

2. Металлическими сплавами называют:

А) соединение нескольких металлов и не металлов, у которых сохраняются металлические свойства.

Б) твёрдый раствор внедрения углерода в альфа-железо.

В) химическое соединение железа с углеродом.

Г) твёрдый раствор внедрения углерода в гамма-железо.

3. Аллотропия это:

А) изменение кристаллической структуры металла при изменении температуры.

Б) переход металла из жидкого состояния в твёрдое.

В) способность металла сопротивляться разрушению под действием внешних сил.

Г) свойство материалов восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил.

4. Кривые охлаждения показывают:

А) зависимость твердости от процентного содержания компонентов.

Б) зависимость температуры от времени.

В) зависимость магнитной проницаемости от температуры.

Г) зависимость прочности от температуры.

5. Ударная вязкость металла определяется по формуле:

А) НВ=FS

Б) КС=AS

В) σ=FразрS

Г) δ=ll0.

6. Твердость материала определяется числом твердости и рассчитывается по формуле:

А) НВ=FS,где F –нагрузка, а S – площадь 	отпечатка.

Б) КС=AS,где А – работа, а S – площадь сечения образца.

В) σ=FразрS, где FРазр – сила разрушения, а S – площадь сечения образца.

Г) δ=ll0, где    l – изменение длины, а l0 – первоначальная длина.

7. Прочность характеризуется пределом прочности и определяется по формуле:

А) НВ=FS,где F –нагрузка, а S – площадь 	отпечатка.

Б) КС=AS,где А – работа, а S – площадь сечения.

В) σ=FразрS, где FРазр – сила разрушения образца, а S – площадь сечения образца.

Г) δ=ll0, где    l – изменение длины образца, а l0 – первоначальная длина образца.

8. Огнестойкость- это:

- способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей   поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

- способность материала поглощать при нагревании теплоту.

- свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

- способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

9. Теплопроводность- это:

- способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей   поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

- способность материала поглощать при нагревании теплоту.

- свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

- способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

10. Теплоёмкость- это:

- способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

- способность материала поглощать при нагревании теплоту.

- свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

- способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

11. Тепловое расширение - это:

- способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой в случае, если температура этих поверхностей разная.

- способность материала поглощать при нагревании теплоту.

- свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении.

- способность материала выдерживать при разрушения воздействия огня и воды в условиях пожара.

12. К технологическим свойствам металлов относят:

- свариваемость, обрабатываемость резанием.

- цвет, температуру плавления.

- растворимость, коррозионную стойкость.

- прочность, твердость, пластичность.

Тема 1.2. Основы теории сплавов

Вариант 1

- Линия ACD является:

- линией ликвидус;

- линией солидус;

- линией эвтектоидного превращения;

- линией эвтектического превращения.

- Электрические белые чугуны содержат углерод в количестве:

- 0,8 %;

- 4,3 %;

- До 0,8 %;

- свыше 2,14 %.

- Структура доэвтектоидной углеродистой стали представляет собой:

- перлит + цементит;

- перлит;

- ледебурит;

- перлит + феррит.

- Изменение концентрации углерода в аустените в заэвтектоидных сталях происходит по линии:

- GS;

- PS;

- SE;

- CD.

- Максимальное содержание углерода в аустените составляет:

- 0,8 %;

- 6,67 %;

- 4,3 %;

- 2,14 %.

- Цементит представляет собой:

- механическую смесь;

- твердый раствор внедрения;

- химическое соединение;

- твердый раствор замещения.

7.  Чугун называется заэвтектическим, если он содержит:

А) от 4,3% до 6,67% углерода.

Б) от 2,14% до 4,3% углерода.

В) 4,3% углерода.

Г) от 0,8% до 2,14% углерода.

8. Ледебурит это:

А) твёрдый раствор внедрения углерода в α-железо.

Б) тонкая механическая смесь аустенита и цементита до t=727 C и механическая смесь перлита и цементита после 727 С.

В) соединение железа с углеродом Fe3C- карбид железа.

Г) смесь феррита и цементита.

9. Первичной кристаллизацией называют:

А) переход металла из одной кристаллической структуры в другую.

Б) сопротивление тела деформации в поверхностном слое при силовом воздействии.

В) переход металла из жидкого состояния в твёрдое при изменении температуры.

Г) способность металла сопротивляться разрушению под действием внешних сил.

10. Перлит это:

А) Механическая смесь аустенита и цементита.

Б) Тонкая механическая смесь феррита и цементита.

В) Твёрдый раствор внедрения углерода в α-железо.

Г)  Механическая смесь перлита и цементита.

Вариант 2

- Линия AECF является:

- линией солидус;

- линией ликвидус;

- линией эвтектоидного превращения;

- линией эвтектического превращения.

- Доэвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

- 0,8 %;

- 4,3 %;

- до 0,8 %;

- свыше 2 %.

- Структура эвтектического белого чугуна – это:

- перлит;

- аустенит + ледебурит;

- ледебурит;

- ледебурит + цементит.

- Заэвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

- свыше 4,3 %;

- до 4,3%;

- до 0,8 %;

- от 0,8 до 2,14 %.

- Содержание углерода в цементите составляет:

- 0,02 %;

- 4,3 %;

- 6,67 %;

- 0,8 %.

- Перлит представляет собой:

- твердый раствор внедрения;

- механическую смесь;

- твердый раствор замещения;

- химическое соединение.

7. Чугуном называют сплав:

А) железа с углеродом, причём углерода от 0,8%до 2,14%.

Б) железа с углеродом и постоянными примесями, причём углерода от 2,14% до 6,67%.

В) железа с углеродом, причём углерода до 2,14%

Г) железа с никелем.

8. Твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо – это:

А) перлит

Б) феррит

В) аустенит

Г) ледебурит

9. Механическая смесь феррита и цементита – это:

А) перлит

Б) ледебурит

В) аустенит

Г) сплав

10. Химическое соединение железа с углеродом – это:

А) феррит

Б) цементит

В) перлит

Г) аустенит

Вариант 3

- Первичная кристаллизация аустенита начинается на линии:

- AC;

- CD;

- AE;

- GS.

- Доэвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

- до 0,8 %;

- свыше 4,3 %;

- 4,3%;

- от 2,14 до 4,3 %.

- Структура эвтектоидной стали – это:

- цементит;

- ледебурит;

- феррит;

- перлит.

- Изменение концентрации углерода в аустените в доэвтектоидных сталях происходит по линии:

- PS;

- SE;

- GS;

- AC.

- Заэвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

- от 2,14 до 4,3 %;

- 0,8 %;

- от 0,8 до 2,14 %;

- свыше 4,3 %;

- Феррит представляет собой:

- химическое соединение;

- твердый раствор замещения;

- механическую смесь;

- твердый раствор внедрения.

7. Механическая смесь аустенита и цементита – это:

А) феррит

Б) ледебурит

В) перлит

Г) сплав

8. Структура доэвтектоидной углеродистой стали представляет собой:

А) перлит + цементит

Б) ледебурит

В) перлит + феррит

Г) перлит

9. Цементит представляет собой

А) механическую смесь

Б) твердый раствор внедрения

В) химическое соединение

Г) твердый раствор замещения

10. Твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо – это:

А) перлит

Б) феррит

В) аустенит

Г) ледебурит

Вариант 4

- Первичная кристаллизация цементита начинается на линии:

- AC;

- CD;

- AE;

- PS.

- Эвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

- 0,8 %;

- до 0,8%;

- от 2,14 до 4,3 %;

- от 0,8 до 2,14 %.

- Структура эвтектического белого чугуна – это:

- аустенит + перлит;

- перлит + цементит;

- ледебурит;

- ледебурит + цементит.

- Структура заэвтектоидной стали – это:

- цементит;

- перлит + цементит;

- феррит + цементит;

- перлит + феррит.

- Аустенит представляет собой:

- твердый раствор внедрения;

- химическое соединение;

- твердый раствор замещения;

- механическую смесь.

6. Структура заэвтектоидной стали – это:

А) перлит + цементит

Б) феррит + цементит

В) перлит + феррит

Г) перлит

7. Механическая смесь феррита и цементита – это:

А) перлит

Б) ледебурит

В) аустенит

Г) сплав

8. Химическое соединение железа с углеродом – это:

А) феррит

Б) цементит

В) перлит

Г) аустенит

9. Механическая смесь аустенита и цементита – это:

А) феррит

Б) ледебурит

В) перлит

Г) сплав

10. Твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо – это:

А) перлит

Б) феррит

В) аустенит

Г) ледебурит

Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные и цветные сплавы

Вариант 1

1.      Содержание углерода в стали  У15 составляет:

- 15 %;

- 0,15%;

- 1,5 %;

- 0,015%.

2.        Структура стали У8А представляет собой:

- перлит + цеметит;

- перлит;

- цеметит;

- перлит + феррит.

3.     Структура стали У40 представляет собой:

- феррит;

- феррит + перлит;

- перлит;

- перлит + цементит.

4. В серых чугунах углерод содержится в виде графитных частиц:

А) сфероидальной формы

Б) пластинчатой формы

В) хлопьевидной формы

Г) шаровидной формы

5. В ковких чугунах углерод содержится в виде графитных частиц:

А) сфероидальной формы

Б) пластинчатой формы

В) хлопьевидной формы

Г) шаровидной формы

6.Сталь марки 60С2ХА содержит легирующий элемент кремний в количестве примерно:

А) 0,6 %

Б) 2 %

В) 1,5%

Г) 60%

7.Сталь марки 36Х2Н2МФА содержит легирующий элемент никель в количестве примерно:

А) 2 %

Б) 1%

В) 3%

Г) 36%

8.Сталь марки Р6М5К5 по назначению является:

А) конструкционной

Б) инструментальной

В) конструкционной подшипниковой

Г) электротехнической

9. Закалка заэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки

Б) неполной закалки

В) без выбора режима

Г) поверхностной закалки

10. В нагретом под закалку состоянии эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит

Б) аустенит + цементит

В) аустенит + перлит

Г) перлит

11. Латуни - это сплавы на основе:

А) меди

Б) титана

В) алюминия

Г) вольфрама

12. В составе сплава марки ЛМцЖ55-3-1 содержится 3 %:

А) меди

Б) марганца

В) железа

Г) цинка

13. В составе сплава марки БрОЦСН 3-7-5-1 содержится 7 %:

А) олова

Б) цинка

В) свинца

Г) меди

14.  Нагрев под закалку заэвтектоидных сталей осуществляется до
температуры:

А) соответствующей линии ликвидус

Б) соответствующей линии солидус

В) на 30—50 °С - выше критической точки Ас1

Г) до температуры плавления

15. Нагрев стали, при низком отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С

Б) 300—500 °С

В) 500—700 °С

Г) 1000°С

16. Нагрев стали, при среднем отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С;

Б) 300—500 °С;

В) 500—700 °С

Г) 1000—1500 °С.

17. Структура стали в результате высокого отпуска, состоит из:

А) мартенсита;

Б) сорбита;

В) троостита;

Г) перлита.

18. В результате отпуска остаточные напряжения

А) уменьшаются;

Б) увеличиваются;

В) не изменяются;

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

19. В результате закалки стали значение твердости:

А) снижается;

Б) повышается;

В) не изменяется;

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

20. После закалки доэвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит + феррит;

Б) сорбит;

В) мартенсит + цементит.

Г) мартенсит.

21. Бронзы - это сплавы на основе:

А) алюминия;

Б) никеля;

В) меди;

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

22. В марках латуней легирующий элемент свинец обозначается буквой:

А) О;

Б) С;

В) К.

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

23. Марка сплава Д16 обозначает:

А) баббит;

Б) латунь;

В) дуралюмин.

Г) бронза.

24. Марка сплава ЛАЖ1-1 обозначает:

А) латунь алюминиево-железную;

Б) латунь марганцево-железную;

В) литейный алюминиевый сплав.

Г) легированная сталь.

25. В составе сплава марки БрОЦСН 3-7-5-1 содержится 7 %:

А) олова;

Б) цинка;

В) свинца.

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

Вариант 2

1.      Содержание углерода в стали  У10 составляет:

- 1 %;

- 0,1% ;

- 1,01% ;

- 10%.

2.      Содержание углерода в стали  У65 составляет:

- 6,5 %;

- 0,65% ;

- 0,065 % ;

- 65%.

3.        Структура стали У7 представляет собой:

- аустенит;

- перлит ;

- перлит + феррит;

- перлит + цементит.

4.     Структура стали У20 представляет собой:

- феррит;

- перлит + феррит;

- перлит;

- перлит + цементит.

5. В результате закалки стали значение вязкости

А) снижается;

Б) повышается;

В) не изменяется;

Г) сначала повышается, а затем снижается.

6. В результате отпуска пластичность и вязкость стали

А) уменьшается;

Б) увеличивается;

В) не изменяется;

Г) сначала повышается, а затем снижается.

7. Наиболее значительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска;

Б) среднего отпуска;

В) высокого отпуска;

Г) закалки.

8. Пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе - это:

А) перлит;

Б) сорбит;

В) мартенсит;

Г) аустенит.

9.  После закалки эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) мартенсит;

Б) мартенсит + цементит;

В) мартенсит + феррит;

Г) перлит.

10. В результате закалки стали значение твердости:

А) снижается;

Б) повышается;

В) не изменяется;

Г) сначала повышается, а затем снижается.

11. ВЧ 40-15 – маркировка:

А) высокопрочного чугуна;

Б) ковкого чугуна;

В) серого чугуна;

Г) высокопрочной стали.

12.Сталь марки 60С2ХА содержит легирующий элемент кремний в количестве примерно:

А) 0,6 %;

Б) 2 %;

В) 1,5%;

Г) 60%.

13.Сталь марки 36Х2Н2МФА содержит легирующий элемент никель в количестве примерно:

А) 2 %;

Б) 1%;

В) 3%;

Г)36%.

14.Легированная сталь, структура которой представлена аустенитом и небольшим количеством    карбидов, относится к:

А) аустенитному классу;

Б) перлитному классу;

В) карбидному классу;

Г) мартенситному классу.

15. СЧ 25 – маркировка:

А) высокопрочного чугуна;

Б) ковкого чугуна;

В) серого чугуна;

Г) сталь углеродистая.

16. Нагрев стали, при низком отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С;

Б) 300—500 °С;

В) 500—700 °С;

Г) 1000—1500 °С.

17. Структура стали, в результате среднего отпуска, представляет собой:

А) мартенсит;

Б) троостит;

В) сорбит;

Г) перлит.

18. В результате отпуска пластичность и вязкость стали

А) уменьшается;

Б) увеличивается;

В) не изменяется.

Г) сталь углеродистая.

19. Наиболее значительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска;

Б) среднего отпуска;

В) высокого отпуска.

Г) ступенчатого отпуска.

20. Закалка заэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки;

Б) неполной закалки;

В) без выбора режима.

Г) ступенчатой закалки.

21. Силумины - это сплавы на основе:

А) цинка;

Б) алюминия;

В) фосфора.

Г) сталь углеродистая.

22. В марках бронзы легирующий элемент цинк обозначается буквой:

А) Мц;

Б) Ц;

В) Н.

Г) сталь углеродистая.

23. Марка сплава Б83 обозначает:

А) бронзу;

Б) силумин;

В) баббит;

Г) сталь углеродистая.

24. Марка сплава БрАЖС7-1,5—1,5 обозначает:

А) алюминиевую латунь;

Б) алюминиевую бронзу;

В) алюминиево-железосвинцовую бронзу;

Г) сталь углеродистая.

25. В составе сплава марки Л63 содержится 63 %:

А) олова;

Б) цинка;

В) меди;

Г) латуни.

Вариант 3

1.      Содержание углерода в стали  У40 составляет:

- 4 %;

- 0,4% ;

- 0,04% ;

- 2%.

2.      Содержание углерода в стали  У10А составляет:

- 10 %;

- 1% ;

- 0,1 % ;

- 0,01%.

3.        Структура стали У55  представляет собой:

- перлит + феррит;

- ледебурит ;

- перлит;

- перлит + цементит.

4.     Структура стали У20 представляет собой:

- феррит;

- перлит + феррит;

- перлит;

- перлит + цементит.

5. ВЧ 45-10 – маркировка:

А) серого чугуна;

Б) высокопрочного чугуна;

В) ковкого чугуна.

Г) высокопрочная сталь.

6.Сталь марки 45Г2 является:

А) углеродистой;

Б) легированной;

В) углеродистой обыкновенного качества;

Г)высококачественной.

7.Сталь марки ШХ15 по назначению является:

А) конструкционной;

Б) инструментальной;

В) конструкционной подшипниковой;

Г)быстрорежущей.

8.Сталь марки 45ХН2МФА содержит легирующий элемент никель в количестве примерно:

А) 45%;

Б) 4%;

В) 2%;

Г) до 1%.

9. Сталь марки 7Х3 содержит легирующий элемент хром в количестве примерно:

А) 7%;

Б) 3%;

В) 2%;

Г) до 1%.

10.  В нагретом под закалку состоянии эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит;

Б) аустенит + цементит;

В) аустенит + перлит;

Г) перлит.

11. Нагрев стали, при низком отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С;

Б) 300—500 °С;

В) 500—700 °С.

Г) 1000—1500 °С.

12. Структура стали, в результате среднего отпуска, представляет собой:

А) мартенсит;

Б) троостит;

В) сорбит;

Г) перлит.

13. В результате отпуска пластичность и вязкость стали

А) уменьшается;

Б) увеличивается;

В) не изменяется;

Г) сначала повышается, а затем снижается.

14. Наиболее значительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска;

Б) среднего отпуска;

В) высокого отпуска;

Г) ступенчатого отпуска.

15. Укажите температуру нагрева под закалку для стали У8:

А) 770 °С;

Б) 1000 °С;

В) 700 °С.

Г)  1500 °С.

16. В результате закалки стали значение вязкости:

А) снижается;

Б) повышается;

В) не изменяется.

Г) сначала повышается, а затем снижается.

17. После закалки эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) мартенсит;

Б) мартенсит + цементит;

В) мартенсит + феррит.

Г) перлит.

18. Закалка доэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки;

Б) неполной закалки;

В) без выбора режима;

Г) ступенчатой закалки.

19. В результате охлаждения со скоростью выше критической аустенит переходит в структуру:

А) перлит;

Б) мартенсит;

В) феррит;

Г) цементит.

20. Укажите температуру нагрева под закалку для стали У10:

А) 1200 °С;

Б) 760 °С;

В) 800 °С;

Г)  1500 °С.

21. Дуралюмины - это сплавы на основе:

А) титана;

Б) алюминия;

В) магния;

Г) меди.

22.	 В марках латуней легирующий элемент никель обозначается буквой:

А) Мц;

Б) Н;

В) Ц.

Г) К.

23. Марка сплава Л96 обозначает:

А) латунь;

Б) дуралюмин;

В) бронзу.

Г) медь.

24. Марка сплава БрОЦС5-7-5 обозначает:

А) оловянисто-цинково-свинцовистую бронзу;

Б) оловянисто-цинково-кремниевую бронзу;

В) оловянисто-цинковую бронзу.

Г) латунь.

25. В составе сплава марки ЛМцЖ55-3-1 содержится 3 %:

А) меди;

Б) марганца;

В) железа.

Г) алюминий.

Вариант 4

1.      Содержание углерода в стали  У20 составляет:

- 0,2 %;

- 2,0%

- 20% ;

- 0,1%.

2.      Содержание углерода в стали  У12 составляет:

- 12%;

- 1,2%;

- 0,12 % ;

- 0,012%.

3.     Структура стали У10А представляет собой:

- феррит;

- перлит + феррит;

- перлит + цементит;

- цементит.

4. КЧ 37-12 – маркировка:

А) высокопрочного чугуна;

Б) ковкого чугуна;

В) серого чугуна;

Г) ковкая сталь.

5.Сталь марки 38ХГН содержит легирующий элемент хром в количестве примерно:

А) 38%;

Б) до 1,5;

В) 0,38%;

Г) до 1%.

6.Сталь марки 4ХВ2С содержит легирующий элемент вольфрам в количестве примерно:

А) 4%;

Б) 2%;

В) 1%;

Г) до 1%.

7.В стали марки 20ХЗМВФ отсутствует легирующий элемент:

А) никель;

Б)молибден;

В)вольфрам.

Г) ванадий.

8.Легированная сталь, имеющая мартенситную структуру, относится к:

А) аустенитному классу;

Б) карбидному классу;

В) мартенситному классу;

Г) высокопрочному классу.

9.Сталь марки Р6М5К5 по назначению является:

А) конструкционной;

Б) инструментальной;

В) конструкционной подшипниковой;

Г) электротехнической.

10. Легированная сталь, структура которой представлена перлитом и некоторым количеством феррита или карбидов, относится:

А)ферритному классу;

Б)перлитному классу;

В)карбидному классу;

Г)мартенситному классу.

11.Сталь марки 35ХМ по назначению является:

А) конструкционной;

Б) инструментальной;

В) конструкционной подшипниковой.

Г) электротехнической.

12.Сталь марки 40ХФА содержит легирующий элемент ванадий в количестве примерно:

А) 0,5%;

Б) до 1%;

В) 5%;

Г) 40%.

13.Сталь марки 3Х3М3Ф содержит легирующий элемент молибден в количестве примерно:

А) 3%;

Б) 6%;

В) 9%;

Г)до 1%.

14. Закалка заэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки;

Б) неполной закалки;

В) без выбора режима;

Г) ступенчатой  закалки.

15. Пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе - это:

А) перлит;

Б) сорбит;

В) мартенсит;

Г) аустенит.

16.	 Нагрев стали, при высоком отпуске, соответствует температур
ному интервалу:

А) 150—250 °С;

Б)  300—500 °С;

В) 500—700 °С;

Г)  1000°С.

17. Структура стали, в результате низкого отпуска, представляет собой:

А) мартенсит;

Б)троостит;

В) сорбит;

Г) перлит.

18. В результате отпуска твердость и хрупкость стали

А) снижаются;

Б) возрастают;

В) не изменяются.

Г) сначала снижается, а затем возрастает.

19. Незначительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска;

Б) среднего отпуска;

В) высокого отпуска;

Г) высокого отпуска.

20. Цементит в сорбите отпуска имеет форму:

А) пластинок;

Б) зерен;

В) хлопьев.

Г) шара.

21. Латуни - это сплавы на основе:

А) меди;

Б) титана;

В) алюминия;

Г) алюминия.

22. В марках бронзы легирующий элемент железо обозначается
буквой:

А) Ф;

Б) Ж;

В) С;

Г) А.

23. Марка сплава БрОЦ4-3 обозначает:

А) латунь;

Б) бронзу;

В) силумин;

Г) сталь.

24. Марка сплава АЛ2 обозначает:

А) алюминиевую латунь;

Б) литейный алюминиевый сплав;

В) алюминиевую бронзу;

Г) алюминий марки 2.

25. В составе сплава марки Б16 содержится 16 %:

А) цинка;

Б) олова;

В) меди.

Г) бериллия.

Раздел 2. Электротехнические материалы
Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические  и магнитные материалы

Вариант 1

1. К проводниковым материалам относится:

А) медь;

Б) бумага электротехническая;

В) кремний

Г)  воздух.

2. Манганины являются материалами:

А)	 с высокой проводимостью;

Б) 	с высоким сопротивлением;

В)	 обладающими свойствами диэлектрика;

Г)	 обладающими свойствами полупроводника.

3. Обмоточные провода применяют для:

А)	изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов;

Б)	соединения различных приборов;

В)	распределения электрической энергии.

Г)	воздушных линий электропередачи.

4. Токопроводящие жилы монтажных проводов изготавливают из:

А)	меди;

Б)	никеля;

В)	молибдена;

Г)	вольфрама.

5. Пермаллои – сплавы железа с никелем, относящиеся к:

А)	проводниковым материалам;

Б) магнитомягким материалам;

В) магнитотвердым материалам;

Г) полупроводниковым материалам.

6.Электрическая прочность, определяется по формуле:

А)Епр=Uпр/ h

Б)Епр=U/I

В)Uпр= RI

Г)Е=| Ф/ t |

7. Ёмкость С плоского конденсатора определяется по формуле:

А)С=Еа/S

Б)С= 0,0884 Е S(n-1)/ d

В)C= 0,241  E l

Г)C=q/U

8.Температурный коэффициент удельного сопротивления определяется по формуле:

А) ТК р= l1 – l0 / l0 ( T1 – T0)

Б) ТК р=M1-M0 / M1 ( T1-T0)

В) ТК р= р1 – р2/ р1 (T1-T2)

Г) ТК р=RL/S.

9. Текстолит состоит из:

А) нескольких слоёв специальной бумаги, пропитанной бакелитовым лаком.

Б) нескольких слоёв капроновой или хлопчатобумажной ткани, пропитанной бакелитовой смолой

В)  нескольких слоёв бесщёлочной  стеклоткани, пропитанной кремнийорганической смолой.

Г) нескольких слоев шпона.

10. С ростом температуры сопротивление диэлектриков:

А) возрастает.

Б) уменьшается.

В) остается постоянным.

Г) сначала возрастает до Тk, а потом остается неизменным.

Вариант 2

1. К полупроводниковым материалам относится:

А)	сталь;

Б)	селен;

В)	медь;

Г)	 графит.

2.  Серебро является материалом:

А) с высокой проводимостью;

Б)	с высоким сопротивлением;

В)	обладающим свойствами полупроводника;

Г)	обладающим свойствами диэлектрика.

3.	Монтажные провода применяют для:

- соединения различных приборов и частей в электрических аппаратах;

- распределения электрической энергии;

В) распределения воздушных линий электропередачи;

Г) изготовления обмоток машин.

4.	В качестве проводникового материала в обмоточных проводах применяют:

- медь;

- цинк;

- вольфрам;

- серебро.

5.	Микафолий - материал на основе:

- ртути;

- слюды;

- меди;

- стекла.

6. Дипольная поляризация диэлектриков это:

- векторная величина, её направление совпадают с направлением электрического момента – от отрицательного заряда к положительному;

- процесс упорядочения связанных электрических зарядов под действием приложенного напряжения;

- смещение электронных орбит относительно положительного заряда ядра под действием внешнего электрического поля;

- процесс соединения молекул исходного вещества без изменения его элементарного состава в большие молекулы высокополимерного вещества.

7. Как называют электроизоляционные составы изготовляемые из нескольких исходных веществ (смол, битумов, масел):

- лаки;

- компаунды;

- эмали;

- электроизоляционные картоны.

8. Способность диэлектриков функционировать при повышенных температурах или при резкой смене температур без ухудшения свойств, называется:

- нагревостойкость;

- упругость;

- теплопроводность;

- прочность.

9.С ростом температуры электрическое сопротивление проводников:

- возрастает;

- убывает;

- остаётся постоянным;

- сначала убывает, а после определённого значения температуры Тк , не изменяется.

10. Манганин- это сплав, содержащий:

- 60%-меди, 40%-никеля;

- 84-86% меди, 2-3% никеля и 12-13% марганца;

- 65% олова, 25% никеля, 10% марганца;

- 40% свинца, 50% меди и 10% алюминия.

Вариант 3

1.	К диэлектрическим материалам относится:

- воздух;

- бронза;

- латунь;

- селен.

2.	Кремний является материалом:

- с высокой проводимостью;

- с высоким сопротивлением;

- обладающим свойствами полупроводника;

- обладающим свойствами диэлектрика.

3.	Установочные провода и шнуры применяют для:

- изготовления обмоток электрических машин;

- присоединения к сети электродвигателей;

- соединения различных частей в электрических машинах;

- воздушных линий электропередачи.

4.Токопроводящие жилы монтажных проводов изготавливают из:

А) хрома;

Б) вольфрама;

В) алюминия;

Г) титана.

5.	Электрические изоляторы изготавливаются из:

А)бумаги;

Б) стали;

В) меди;

Г) фарфора.

6. Мусковит – это:

А) калиевая слюда с серебристым цветом, имеющая нагревостойкость 500оС;

Б) калиево-магнезиальное слюда с черным  цветом, не изменяющая своих характеристик до 800оС;

В) листовой твердый материал, изготовленный склеиванием смолой листочков щепаной слюды;

Г) рулонный материал, состоящий из нескольких слоев слюды, наклеенных на плотную телефонную бумагу.

7.Компаунды – это:

А) растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях;

Б) лаки с введенными в них пигментами;

В) жаростойкие проводниковые материалы;

Г) электроизоляционные составы, изготовляемые из смеси смол и битумов.

8. Гетинакс – это:

А) листовой слоистый материал, в котором наполнителем являются листы пропитанной бумаги толщиной 0,1-0,12 мм;

Б) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является хлопчатобумажная ткань;

В) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная стеклянная ткань;

Г) листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная стеклянная ткань.

9. Сверхпроводимость- это:

А) явление увеличения сопротивления проводника при возрастании температуры;

Б) явление уменьшения магнитной проницаемости до нуля, при определенной температуре;

В) явление перехода в жидкое состояние;

Г) явление резкого уменьшения сопротивления проводника до нулевых значений, при низких температурах.

10. Диэлектрики- это вещества, обладающие следующими свойствами:

А) ρ=10-8 –10-5  Ом м,  ТК р>0;

Б) ρ=10 8 –1018  Ом м,  ТК р>0;

В) ρ=10-6 –107  Ом м,  ТК р<0;

Г) ρ=10 8 –1018  Ом м,  ТК р<0.

Вариант 4

1.С ростом температуры электрическое сопротивление проводников:

- возрастает;

- убывает;

- остаётся постоянным;

- сначала убывает, а после определённого значения температуры Тк , не изменяется.

2.На какие группы делят проводниковые материалы?

- металлические и неметаллические;

- простые и сложные;

- активные и пассивные;

- материалы высокой проводимости и сплавы высокого сопротивления.

3. Удельное сопротивление проводников, определяется по формуле:

- p= R S / l;

- p=U/I;

- p=Q2 R t;

- R=U/I.

4.Пермаллой- это магнитный сплав, содержащий:

- 5,4 % кремния, 9,6 % алюминия и 85 % железа;

- железо и никель (от 40% до 80%);

- железо и углерод до 2,14%;

- меди и цинка.

5.Мусковит – это:

- калиевая слюда с серебристым цветом, имеющая нагревостойкость 500оС;

- калиево-магнезиальное слюда с черным  цветом, не изменяющая своих характеристик до 800оС;

- листовой твердый материал, изготовленный склеиванием смолой листочков щепаной слюды;

- рулонный материал, состоящий из нескольких слоев слюды, наклеенных на плотную телефонную бумагу.

6.Компаунды – это:

- растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях.

- лаки с введенными в них пигментами.

- жаростойкие проводниковые материалы.

- электроизоляционные составы, изготовляемые из смеси смол и битумов.

7. Гетинакс – это:

- листовой слоистый материал, в котором наполнителем являются листы пропитанной бумаги толщиной 0,1-0,12 мм.

- листовой слоистый материал, в котором наполнителем является хлопчатобумажная ткань.

- листовой слоистый материал, в котором наполнителем является бесщелочная стеклянная ткань.

- природный минерал, слоистого строения.

8.Константан- это сплав, содержащий:

А) 54% меди, 1% марганца и 45% никеля.

Б) 86% меди, 12% марганца и 2% никеля.

В) 0,7% марганца,0,6% никеля , 12-15% хрома, 3,5% алюминия, остальное железо.

Г) железо и никеля (от 40 до 80%).

9. Проводники-  это вещества, обладающие следующими свойствами:

- р=10-8 –10-5  Ом м,  ТК р>0.

- р=10 8 –1018  Ом м,  ТК р>0 .

- р=10-6 –107  Ом м,  ТК р<0 .

- р=10 8 –1018  Ом м,  ТК р<0 .

10. К магнитным материалам относится:

- алюминий;

- стекло;

- пластмасса;

- электротехническое железо.

Раздел 3-6. Экипировочные, полимерные композиционные и защитные материалы.

Вариант 1

1. Основным компонентом пластмасс является:

- пластификатор;

- полимер;

- наполнитель;

- стабилизатор.

2.	Для внутренней облицовки железнодорожных вагонов используют:

- асбест;

- каучук;

- резину;

- гетинакс.

3. Присутствие воды в дизельном топливе

А) не допускается;

Б) допускается в ограниченном количестве;

В) нормируется ГОСТом;

Г) допускается в любом количестве.

4. Коксуемость дизельного топлива зависит от:

А) фракционного состава;

Б) степени очистки;

В) фракционного состава и степени очистки;

Г) температуры вспышки.

5.	Минеральные масла, допускаемые к эксплуатации, должны иметь:

- незначительную зольность;

- зольность определенного значения;

- любую зольность;

- высокую зольность.

6. Механические примеси в пластичных смазках

- не допускаются;

- допускаются в ограниченном количестве;

- допускаются в любом количестве;

- допускаются в ограниченном количестве.

7.	Косвенным показателем наличия легких углеводородов в минеральном масле является:

- температура воспламенения;

- температура вспышки;

- температура застывания;

- коксуемость.

8. При попадании воды в минеральное масло его смазывающая способность:

- не изменяется;

- улучшается;

- ухудшается;

- сначала улучшается, а затем ухудшается.

9.	Присутствие водорастворимых кислот и щелочей в дизельном топливе:

- допускается;

- не допускается;

- нормируется ГОСТом;

- допускается в ограниченном количестве.

10.	Минеральные масла со следами водорастворимых кислот и щелочей к эксплуатации

- не пригодны;

- ограниченно пригодны;

- не предпочтительны;

- предпочтительны.

Вариант 2

1.	 Для повышения текучести и снижения температуры стеклования в состав пластмасс вводят:

- полимер;

- пластификатор;

- краситель

- наполнитель;

2. Резина - это материал, получаемый на основе:

- древесины;

- стали;

- полимера;

- каучука.

3. Процентное содержание изооктана в проверяемом карбюраторном топливе называется:

- октановым числом;

- цетановым числом;

- бутановым числом;

- критическим числом.

4. Вязкость дизельного топлива должна быть:

- низкой;

- высокой;

- нормируемой ГОСТом;

- в оптимальных пределах.

6.	Содержание свободной щелочи и органических кислот в пластичных смазках

- допускается в минимальном количестве в соответствии с ГОСТом;

- не допускается;

- в оптимальных пределах;

- допускается в любом количестве.

7.	Отложение накипи в теплообменник аппаратах тепловозов и дизель-поездов приводит к:

- повышению температуры подогреваемой воды;

- снижению температуры подогреваемой воды;

- повышению мощности;

- повышению производительности аппаратов.

8. Значительное увеличение цетанового числа приводит к:

- повышению мощности двигателя;

- повышению экономичности работы двигателя;

- повышению производительности

- понижению мощности и экономичности работы двигателя.

9. Присутствие воды в дизельном топливе:

- не допускается;

- допускается в ограниченном количестве;

- нормируется ГОСТом;

- допускается в любом количестве.

10. Минеральные масла, допускаемые к эксплуатации, должны иметь:

- незначительную зольность;

- значительную зольность;

- любую зольность;

- повышенную зольность.

Вариант 3

1.  Пластмассам с волокнистыми наполнителями относятся:

- текстолит;

- поропласты;

- асбоволокниты;

- гетинакс.

2. Механические примеси в дизельном топливе

- допускаются;

- не допускаются;

- нормируется ГОСТом;

- допускаются в определенных границах.

3. Антидетонаторы, добавленные к карбюраторному топливу,

- не изменяют его антидетонационные свойства;

- понижают его антидетонационные свойства;

- повышают  вязкость;

- повышают его антидетонационные свойства.

4.	Минеральные масла со следами водорастворимых кислот и щелочей к эксплуатации

- не пригодны;

- ограниченно пригодны;

- не предпочтительны;

- предпочтительны.

5. Пластичные смазки можно применять при температуре:

- каплепадения;

- ниже температуры каплепадения;

- кипения;

- выше температуры каплепадения.

6. Порядок нанесения лакокрасочных покрытий следующий:

- грунт, шпатлевка, красочный слой, покровный слой;

- шпатлевка, грунт, красочный слой, покровный слой;

- шпатлевка, красочный слой, покровный слой;

- шпатлевка, грунт, покровный слой, красочный слой.

7.	Для понижения температуры застывания нефтяных масел в их состав вводят:

- вязкостные присадки;

- депрессорные присадки;

- пластификаторы;

- противоокислительные присадки.

8. Процентное содержание изооктана в проверяемом топливе называется:

- октановым числом;

- цетановым числом;

- бутановым числом;

- критическим числом.

9. Механические примеси в дизельном топливе

- допускаются;

- не допускаются;

- нормируется ГОСТом;

- допускаются в определенных границах.

10. Противоокислительные присадки к смазочным маслам

- повышают устойчивость масел против окисления;

- понижают устойчивость масел против окисления;

- повышают его антидетонационные свойства;

- не влияют на устойчивость масел против окисления.

Вариант 4

1. Для придания цвета полимерным материалам используют:

- пластификаторы;

- наполнители;

- полимеры;

- красители.

2.	Присутствие водорастворимых кислот и щелочей в дизельном топливе

- допускается;

- не допускается;

- нормируется ГОСТом;

- допускается в ограниченном количестве.

3.	Процентное содержание цетана в проверяемом топливе называется:

- октановым числом;

- цетановым числом;

- бутановым числом;

- критическим числом.

4. Противоокислительные присадки к смазочным маслам:

- повышают устойчивость масел против окисления;

- понижают устойчивость масел против окисления;

- повышают температуру окисления;

- не влияют на устойчивость масел против окисления.

5.	Температура вспышки осевого масла по сравнению с его рабочей температурой должна быть:

- выше;

- ниже;

- значительно выше.

- значительно ниже.

6.	Специальная обработка масел, потерявших в процессе использования первоначальные качества, называется:

- дегазацией;

- детонацией;

- детонацией;

- дегенерацией.

7. Присутствие серы в дизельном топливе:

- допускается до 0,5 %;

- не допускается;

- нормируется ГОСТом;

- не ограничивается.

8. Температура эксплуатации дизельного топлива должна быть:

- выше температуры воспламенения;

- ниже температуры застывания;

- ниже температуры вспышки;

- не зависит от температуры застывания.

9.	Трансформаторное масло в трансформаторе предназначено для выполнения:

- смазочных функций;

- функций диэлектрика;

- функций проводника;

- охлаждения и функций диэлектрика.

10. Повышение цетанового числа топлива приводит:

- к более равномерному его сгоранию;

- к менее равномерному его сгоранию;

- к повышению температуры окисления;

- не оказывает влияния на процесс сгорания топлива.

Вопросы к дифференцируемому зачету в 1 семестре (компьютерное тестирование)

- Число 59 в марке латуни Л59 обозначает

А) содержание цинка, %

Б) предел прочности при растяжении, кгс/мм2

В) содержание олова, %

(Гсодержание меди, %(+)

2. Силуминами называют сплавы алюминия с…

- магнием

- железом

- кремнием (+)

- медью

3. Конструкционными улучшаемыми сталями являются

- 08Х18Н10Т, Х28

- 15, 18ХГТ

- 30ХГСА, 40ХН2МА(+)

- Х12М, Р6М5

4. Технологические процессы изменения формы и размеров заготовок под действием внешних сил, вызывающих пластическую деформацию, называются…

- обработкой металлов давлением(+)

- литьем

- сваркой

- термической обработкой

5. В качестве пружинного материала используют

- М0

- БрС30

- Л96

- БрБ2(+)

6. Структура ферритного серого чугуна при комнатной температуре

- феррито-перлит и графитовые включения хлопьевидной формы

- феррит и включения цементита пластинчатой формы

- феррит и графитовые включения пластинчатой формы (+)

- перлит, ледебурит и вторичный цементит

7. Буква «А» в маркировке стали 18Х2Н4ВА означает, что сталь…

- является автоматной

- является высококачественной (+)

- является особо высококачественной

- содержит азот в качестве легирующего элемента

8. Эвтектической смесью является

- ледебурит

- перлит

- цементит

- аустенит

9. Термическая обработка, заключающаяся в нагреве стали 45 выше линии Ас3, выдержке и охлаждении на воздухе, называется…

- нормализацией (+)

- гомогенизирующим отжигом

- закалкой

- полным отжигом

10. Диффузией называется

- перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением частиц(+)

- способность вещества существовать в различных кристаллический модификациях

- зависимость свойств от направления, являющаяся результатом упорядоченного расположения атомов (ионов) в пространстве

- поверхностный дефект строения кристаллической решетки

11. Сорбит отличается от перлита…

- фазовым составом

- более высокой дисперсностью структуры (+)

- меньшей твердостью

- формой частиц цементита

12. Высокой свариваемостью обладают стали…

- высокоуглеродистые

- чугуны

- низкоуглеродистые(+)

- высоколегированные

13. Форму поперечного сечения продукции, получаемой при прокладке, называют

- профилем(+)

- слитком

- поковкой

- отливкой

14. Для нарезания внутренних резъб в материалах используют…

- метчики(+)

- зенкера

- плашки

- фрезы

15. Неметаллическим проводниковым материалов является…

- железо

- кремний

- сера

- графит(+)

16. При повышении температуры электропроводность  полупроводниковых материалов…

- не изменяется

- изменяется немонотонно

- увеличивается(+)

- уменьшается

17. Для изготовления порошковых магнитных материалов используют…

- порошковую металлургию

- литье

- пирометаллургию

- гидрометаллургию

18. Металлическая форма, многократно используемая для получения отливок путем заливки в нее расплава свободной струей, называется…

- ковшом

- штампом

- кокилем(+)

- шаблоном

19. Баллон для хранения и транспортировки кислорода окрашен в цвет…

- белый

- голубой(+)

- красный

- черный

20. Назначением модульной червячной фрезы является фрезерование…

- пазов

- зубьев шестерни(+)

- фасонных поверхностей

- плоских поверхностей

21. Свариваемость стали с повышением содержания углерода…

- не изменяется

- улучшается до некоторого значения, а затем не меняется

- улучшается

- ухудшается(+)

22. Стали с содержанием легирующих элементов менее 2,5% относятся к…

- низколегированным(+)

- высокоуглеродистым

- углеродистым

- среднелегированным

23. Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют…

- гомогенизирующий отжиг

- закалку

- нормализацию

- рекристаллизационный отжиг(+)

24. Коррозионно-стойкими являются стали…

- 40ХН2МА и 55С2

- У10А и Х12М

- 15Х28 и 12Х18Н10Т(+)

- 20 и 18ХГТ

25. Наполнители вводят в состав резин для…

- повышения прочности, износостойкости, снижения стоимости(+)

- замедления процесса старения

- облегчения процесса переработки резиновой смеси

- формирования сетчатой структуры

26. Магнитные материалы, способные легко намагничиваться при приложении электрического поля и размагничиваться при снятии, называются…

- проводниками

- немагнитными

- магнитомягкими(+)

- диэлектриками

27. По содержанию углерода сталь ШХ15 является

- высокоуглеродистой(+)

- среднеуглеродистой

- низкоуглеродистой

- безуглеродистой

28. Критериями жаропрочности материала являются…

- скорость окисления на воздухе при заданной температуре

- предел текучести и ударная вязкость

- предел длительной прочности и предел ползучести(+)

- предел выносливости и живучесть

29. Сталь 65Г, используемая в качестве пружинного материала, после закалки подвергается_____________ отпуску

- высокотемпературному (выше точки А1)

- среднему(+)

- низкому

- высокому

30. Для устранения дендритной ликвации слитков стали применяют…

- нормализацию

- закалку

- гомогенизирующий отжиг(+)

- улучшение

31. Технологический процесс получения фасонных отливок путем заполнения жидким металлом заранее приготовленных форм называется…

- плавлением

- формовкой

- литьем(+)

- кристаллизацией

32. Дислокация является дефектом…

- поверхностным

- точечным

- линейным(+)

- объемным

33. Магнитные ферриты получают методом…

- пирометаллургии

- порошковой металлургии(+)

- гидрометаллургии

- гидролизом

34. Глубина закаленного слоя при закалке ТВЧ зависит, главным образом, от…

- степени раскисления

- частоты тока(+)

- состава стали

- структуры стали

35. Сплав Д16 является

- сталью, содержащей 16% меди

- латунью, содержащей 16% цинка

- деформируемым алюминиевым сплавом, упрочняемым термической обработкой(+)

- деформируемым алюминиевым сплавом, не упрочняемым термической обработкой

36. Первые цифры в маркировке чугуна указывают значения…

- предела текучести

- относительного удлинения

- временного сопротивления(+)

- содержания углерода в сотых долях процента

37. Для изделий, получаемых холодной штамповкой, целесообразно использовать сталь…

- 08кп(+)

- 40ХН2МА

- ШХ15

- А22

38. Среди нижеперечисленных инструментальных сталей теплостойкими являются…

- Х12ВМ, 9ХС

- У10А, У12А

- У10, У8

- Р18, Р6М5(+)

39. Температурный интервал, в котором протекает кристаллизация сплава 60% Sb+40%Pb, составляет…

- (430-20)°С

- (540-245)°С(+)

- (430-245)°С

- (631-245)°С

40. Сплавом, для которого используется литье под давлением, является…

- алюминиевый сплав(+)

- сталь

- никелевый сплав

- чугун

41. Дюралюмины можно упрочнить…

- закалкой и старением(+)

- закалкой и высоким отпуском

- нормализацией

- дюралюмины не упрочняются термической обработкой

42. При среднем отпуске углеродистых сталей мартенсит превращается в…

- сорбид отпуска

- троостит отпуска(+)

- перлит отпуска

- мартенсит отпуска

43. Цементацию проводят с целью…

- повышения твердости и износостойкости поверхностного слоя(+)

- получения мелкозернистой структуры сердцевины

- повышения содержания углерода

- увеличения пластичности поверхностного слоя

44. Нормализация отличается от отжига…

- скоростью охлаждения(+)

- скоростью нагрева

- продолжительностью выдержки

- температурой нагрева

45. Для получения отверстия в отливках применяют…

- модели

- опоки

- стержни(+)

- литники

46. Наиболее экономично изготавливать чугунные трубы способом…

- литья в парных опоках

- литья под давлением

- центробежного литья(+)

- литья в оболочковые формы

47. Процесс выдавливания металла из замкнутого пространства через матрицу называется…

- ковкой

- гибкой

- прокаткой

- прессованием(+)

48. Медленно охлажденные углеродистые стали, содержащие а) 1,2%С и б) 0,8%С, имеют соответственно структуру…

- а) феррит; б) феррит+перлит

- а) перлит+цементит; б) феррит+перлит

- а) перлит+цементит; б) перлит(+)

- а) феррит+перлит; б) перлит

49. Наиболее высокой магнитной способностью обладает…

- железо(+)

- медь

- вольфрам

- алюминий

50. Способность материалы восстанавливать первоначальную форму и прежние размеры после прекращения действия сил, вызвавших данное изменение формы, называется…

- прочностью

- упругостью(+)

- ударной вязкостью

- пластичностью

51. При температуре 779°С в сплавах системы медь – серебро протекает превращение…

- эвтектическое, Ж” эвтектика (a+b)+a+bII

- эвтектоидное, Ж” эвтектоид (a+b)

- эвтектоидное, Ж” твердый раствор (a+b)

- эвтектическое, Ж” эвтектика (a+b) (+)

52. Мощный стабильный разряд электричества в ионизированной атмосфере свариваемых материалов называется…

- ионизацией

- электронным лучом

- электрической дугой(+)

- плазмой

53. Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и межмолекулярных сил связи называется…

- прокаткой

- ковкой

- сваркой(+)

- литьем

54. Назначением торцевой фрезы является  фрезерование…

- отверстий

- плоской поверхности(+)

- зубьев шестерни

- пазов

55. Для изготовления профилей применяется…

- высадка

- прокатка(+)

- горячая объемная штамповка

- ковка

56. Слоистый пластик на основе фенолоформальдегидной смолы с наполнителем из бумаги называются…

- гетинаксом(+)

- ДСП

- текстолитом

- асботекстолитом

57. Содержание углерода в эвтектоидной стали составляет…

- 4,3%

- 0,8%(+)

- 6,67%

- 2,14%

58. Минимальный объем кристалла, при трансляции (последовательном перемещении) которого вдоль координатных осей можно воспроизвести всю решетку, называется…

- кластером

- монокристаллом

- блоком

- элементарной ячейкой(+)

59. Образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов называется…

- рекристаллизацией(+)

- наклепом

- полигонизацией

- возвратом

60. Линия АВСD диаграммы «железо-цементит» - это линия…

- эвтектического превращения

- ликвидус

- солидус (+)

- эвтектоидного превращения

61. Свойство, заключающееся в способности вещества существовать в различных кристаллических модификациях, называется…

- изоморфизмом

- изомерией

- полиморфизмом (+)

- анизотропией

62.При температуре 245°С в сплавах системы Sb-Pb протекает превращение…

- перитектоидное

- эвтектическое (+)

- перитектическое

- эвтектоидное

63. Рекристаллизационный отжиг сталей проводят с целью…

- уменьшения ликвидации

- устранения крупнозернистой структуры

- снятия остаточных напряжений

- устранения наклепа после холодной пластической деформации (+)

64. При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в…

- мартенсит

- перлит (+)

- бейнит

- троостит

65. Насыщение поверхностного слоя углеродом называется…

- цианированием

- улучшением

- нормализацией

- цементацией (+)

66. При вулканизации каучуков используется…

- мел

- сера (+)

- каолин

- сажа

67. Материалами для изоляции токопроводящих частей являются…

- полупроводники

- проводники

- магнитные

- диэлектрики (+)

68. Эвтектический чугун содержит углерод в количестве…

- 3,0%

- 4,0%

- 2,14%

- 4,3% (+)

69. Ферромагнитными свойствами не обладают стали…

- аустенитного класса (+)

- мартенситного класса

- ферритного класса

- перлитного класса

70. Стали, относящиеся к группе1, - это _________ стали

- конструкционные (машиностроительные)

- строительные (+)

- инструментальные

- пружинно-рессорные

71. Старение дюралюминов проводят с целью…

- обеспечения дисперсионного твердения (+)

- получения пересыщенного твердого раствора

- устранения ликвидации

- распада мартенсита

72. Самым теплопроводным металлом (из перечисленных) является…

- алюминий

- титан

- медь (+)

- магний

73. По бездиффузионному механизму протекает превращение…

- мартенситное (+)

- перлитное

- эвтектическое

- магнитное

74. При увеличении скорости охлаждения аустенита в температурном интервале перлитного превращения последовательно образуются…

- перли, троостит, мартенсит

- троостит, сорбит, перлит

- перлит, бейнит, мартенсит

- перлит, сорбит, троостит (+)

75. Характер изменения прочности металла при наклепе и рекристаллизации:

- при наклепе и при рекристаллизации прочность уменьшается

- при наклепе и при рекристаллизации прочность увеличивается

- при наклепе прочность уменьшается, при рекристаллизации-увеличивается

- при наклепе прочность увеличивается, при рекристаллизации-уменьшается (+)

76. Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют…

- рекристаллизационный отжиг (+)

- закалку

- нормализацию

- гомогенизирующий отжиг

77. Пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе, полученный при охлаждении аустенита со скоростью, большей критической, называется:

- ферритом

- цементитом

- мартенситом(+)

- перлитом

78. Высокий отпуск применяют для…

- осей автомобилей (+)

- режущего инструмента

- пружин и рессор

- мерительного инструмента

79. Марка сплава меди и олова, содержащего 4% олова и 3% цинка…

- БрОЦ4-3 (+)

- Бр93Ц3-О4

- ЛОЦ 4-3

- Бр93О-Ц

80. Высоким удельным электрическим сопротивлением обладают…

- диэлектрики (+)

- полупроводники

- проводники

- чистые металлы

81. Назначением проходного резца является обработка _______ поверхностей…

- фасонных

- наружных цилиндрических(+)

- внутренних цилиндрических

- торцевых

82. Назначением проходного резца является обработка ______ поверхностей

- фасонных

- наружных цилиндрических (+)

- внутренних цилиндрических

- торцевых

83. Способом обработки металла для изготовления стальной проволоки является

- штамповка

- прокатка

- ковка

- волочение (+)

84. Среди нижеперечисленных сталей цементуемыми являются…

- Х12М1, У10

- 40ХН3МА, 30ХГСА

- 15ХФ, 20 (+)

- 65, ШХ15

85. В белых чугунах при комнатной температуре углерод содержится в виде…

- хлопьевидного графита

- глобулярного графита

- пластинчатого графита

- цементита (+)

86. При увеличении содержания углерода в стали…

- твердость и пластичность уменьшаются

- твердость уменьшается, пластичность – увеличивается

- твердость и пластичность увеличиваются

- твердость увеличивается, пластичность – уменьшается (+)

87. Стабилизатор вводят в состав пластмасс для…

- повышения прочности

- формирования требуемой структуры материала

- уменьшения усадки

- защиты полимеров от старения (+)

88. САП является…

- антифрикционным чугуном

- термореактивной пластмассой с порошковым наполнителем

- антифрикционным материалом на основе меди

- дисперсно-упрочненным композиционным материалом на основе алюминия (+)

89. Вулканизация – это…

- процесс «сшивания макромолекул» каучука поперечными связями (+)

- разрушение и унос полимерного материала при воздействии горячего газового потока

- структурирование полимерных материалов под действием радиации

- деструкция макромолекул каучука под действием нагрева

90. Для изделий, получаемых холодной штамповкой, целесообразно использовать сталь…

- ШХ15

- 08кп (+)

- 40ХН2МА

- А22

91. Термическая обработка, используемая для обеспечения высокой твердости и стабилизации размеров материального инструмента…

- нормализация, низкий отпуск

- индукционная закалка, низкий отпуск

- улучшение

- закалка, обработка холодом, низкий отпуск (+)

92. Аморфные вещества…

- кристаллизуются и плавятся при определенной температуре

- не имеют дальнего порядка в расположении частиц (+)

- имеют высокую электропроводность

- анизотропны

93. Микроструктура заэвтектоидной стали после медленного охлаждения состоит из…

- феррита

- перлита

- перлита и цементита (+)

- феррита и перлита

94. Сплав БрАЖ9-4 является бронзой…

- бериллиевой

- кремнистой

- оловянной

- алюминиевой (+)

95. На диаграмме состояния «алюминий – легирующий элемент» литейным сплавам соответствует область…

- 2(+)

- 1

- 3

- 4

96. Сплав БК2 – это…

- белый чугун, содержащий 2% кремния

- бронза, содержащая 2% кремния

- кальциевый баббит (+)

- сталь, содержащая 2% Со, в состоянии поставки Б

97. Сплавом на основе титана является…

- 18ХГТ

- ВТ22(+)

- 12Х18Н10Т

- Т30К4

98. Твердость низкоуглеродистой стали можно повысить…

- нормализацией

- цементацией и закалкой ТВЧ (+)

- объемной закалкой

- закалкой ТВЧ

99. Полимеры, необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций, называются…

- термореактивными (+)

- полярными

- термопластичными

- гетероцепными

100. При легировании стали хромом, марганцем…

- повышается пластичность

- понижается порог хладноломкости

- повышается прокаливаемость (+)

- увеличивается критическая скорость закалки

101. Металлы Cu и Ni в твердом состоянии образуют…

- эвтектику

- механическую смесь

- химическое соединение

- твердый раствор замещения (+)

102. Из нижеперечисленных наибольшую твердость в отожженном состоянии имеет сталь…

- 10

- 30

- У12 (+)

- 60

103. Сталью обыкновенного качества является…

- Ст1пс (+)

- сталь 45

- У10

- 30ХГСНА

104. При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в…

- троостит

- бейнит

- перлит(+)

- мартенсит

105. Термообработка заэвтектоидной стали, состоящая  нагреве до температуры выше линии АС1, но ниже линии АCm, выдержке и охлаждении со скоростью выше критической – это…

- неполная закалка(+)

- полная закалка

- полный отжиг

- неполный отжиг

106. Алитирование – это насыщение поверхностного слоя металла…

- кремнием

- алюминием(+)

- углеродом

- азотом

107. Аустенит имеет кристаллическую решетку…

- тетрагональную

- ОЦК

- гексагональную плотноупакованную

- ГЦК(+)

108. Жидкое стекло вводится в состав стержневых смесей…

- для повышения газопроницаемости

- как катализатор

- для повышения пластичности

- как связующее(+)

109. Белые чугуны отличаются от серых…

- наличием в структуре химически связанного углерода в виде цементита(+)

- ферритной структурой основы

- наличием аустенитной фазы

- высокой пластичностью и вязкостью

110. При наклепе плотность дислокаций…

- не меняется

- изменяется

- уменьшается

- увеличивается(+)

111. Структура доэвтектоидной стали после полной закалки и среднего отпуска-

- перлит

- мартенсит отпуска

- мартенсит отпуска+цементит

- троостит отпуска (+)

112. Органоволокниты – это композиционные материалы, состоящие из…

- металлической матрицы и наполнителя в виде синтетических волокон

- полимерной матрицы и наполнителя в виде металлической проволоки

- полимерной матрицы и наполнителя в виде углеграфитовых волокон

- полимерной матрицы и наполнителя в виде синтетических волокон(+)

113. Для изготовления подшипников скольжения можно использовать…

- ударопрочный полистирол

- винипласт

- фторопласт-4(+)

- полиэтилен

114. Из нижеперечисленных сталей наибольшей износостойкостью обладает…

- 40Х

- ШХ15СГ(+)

- 50

- А20

115. Сплав меди с цинком называется…

- мельхиором

- латунью (+)

- силумином

- бронзой

116. На рисунке представлена диаграмма состояния сплава, компоненты которого:

- граниченно растворимы в твердом состоянии

- практически не растворимы в твердом состоянии(+)

- неограниченно растворимы в твердом состоянии

- образуют химическое соединение

117. Свойством, которым обладает медь, является…

- хрупкость

- низкое электросопротивление (+)

- плохая обрабатываемость

- низкая стойкость к коррозии

118. Эвтектической смесью является…

- ледебурит (+)

- перлит

- цементит

- аустенит

119. При температурах выше точки Кюри у материалов ферромагнитные свойства

- уменьшаются

- усиливаются

- исчезают (+)

- не меняются

120. Сплав марки БрА5 – это…

- алюминиевый сплав, содержащий 5% бериллия

- алюминиевая бронза, содержащая 5% алюминия (+)

- высококачественная сталь, легированная неодимом и бором

- быстрорежущая сталь, содержащая 5% вольфрама

121. Содержание углерода в чугуне…

- от 0,8 до 214%

- менее 2,14%

- более 4,3%

- более 2,14% (+)

122. Термопластичные полимеры имеют структуру…

- сферолитную

- сетчатую

- линейную

- фибриллярную (+)

123. Вакансия является дефектом…

- поверхностным

- объемным

- точечным (+)

- линейным

124. Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и межмолекулярных сил называется…

- сваркой (+)

- прокаткой

- литьем

- ковкой

125. Макромолекулы резины имеют строение…

- редкосетчатое

- разветвленное (+)

- линейное

- лестничное

126. Неполный отжиг заэвтектоидных сталей проводят при температурах…

- 160-180°С

- 750-780 °С (+)

- 660-680 °С

- 1100-1200 °С

127. Закалочные напряжения будут меньше после охлаждения в …

- масле (+)

- воде с добавлением соли

- обычной воде

- ледяной воде

128. Недостатками баббитов являются

- высокий коэффициент трения

- низкая прочность, плохое сопротивление усталости (+)

- плохая прирабатываемость

- высокая твердость

129. Стабилизаторы (антиоксиданты) вводят в состав резин для…

- замедления процесса старения (+)

- облегчения процесса переработки резиновой смеси

- формирования сетчатой структуры

- повышения эластичности и морозостойкости

130. Среди нижеперечисленных сталей лучшей свариваемостью обладает…

- У8

- 08 (+)

- Ст45

- 55ПП

131. Троостит отличается от перлита…

- формой частиц цементита

- меньшей твердостью

- фазовым составом

- более высокой дисперсностью структуры (+)

132. Структуру перлит + ледебурит + вторичный цементит при комнатной температуре имеет…

- доэвтектический белый чугун (+)

- эвтектический белый чугун

- серый чугун

- заэвтектический белый чугун

133. Перлитное превращение в углеродистых сталях протекает при температуре…

- 1499°С

- 1147°С

- 727°С (+)

- 911°С

134. Термореактивные полимеры после отверждения имеют структуру…

- линейную

- пространственную («сшитую») (+)

- фибриллярную

- кристаллическую

135. Теплостойкие резины получают на основе…

- бутадиенового каучука

- натурального каучука

- изопренового каучука

- полисилоксановых соединений (+)

136. Ферромагнитные материалы обладают структурой…

- кристаллической

- доменной (+)

- синтетической

- мартенситной

137. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы получают…

- экструзией

- литьем под давлением

- методами обработки давлением

- методами порошковой металлургии (+)

138.В сверхпроводящее состояние не переходят при самых низких температурах, металлы:

- Zn, Sn

- Ag, Cu

- Nb, Pb

- Al, Ni (+)

138. Процесс соединения молекул мономеров с образованием макромолекул полимеров без

выделения побочных продуктов называется…

- полимеризацией (+)

- вулканизация

- структурирование

- поликонденсацией

Рубежный контроль

1. К механическим свойствам металлов относят:

А) свариваемость, обрабатываемость резанием.

Б) цвет, температуру плавления.

В) растворимость, коррозионную стойкость.

Г) прочность, твердость, пластичность. (+)

2. Металлическими сплавами называют:

А) Соединение нескольких металлов и не металлов, у которых сохраняются металлические свойства. (+)

Б) Твёрдый раствор внедрения углерода в альфа-железо.

В) Химическое соединение железа с углеродом.

Г)Твёрдый раствор внедрения углерода в гамма-железо.

3. Аллотропия это:

А) Изменение кристаллической структуры металла при изменении температуры. (+)

Б) Переход металла из жидкого состояния в твёрдое.

В) Способность металла сопротивляться разрушению под действием внешних сил.

Г) Свойство материалов восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил.

4. Кривые охлаждения показывают:

А) Зависимость твердости от процентного содержания компонентов.

Б) Зависимость температуры от времени. (+)

В) Зависимость магнитной проницаемости от температуры.

Г) Зависимость прочности от температуры.

5.Чугуном называют сплав:

А) железа с алюминием.

Б) железа с углеродом.(+)

В) железа с медью.

Г) железа с никелем.

6.Латунь это сплав:

А ) железа с никелем.

Б) алюминия с оловом.

В) углерода с железом.

Г)меди и цинка. (+)

7. Ударная вязкость металла определяется по формуле:

А) НВ=FS

Б) КС=AS (+)

В) σ=FразрS

Г) δ=ll0.

8. Твердость материала определяется числом твердости и рассчитывается по формуле:

А) НВ=FS,где F –нагрузка, а S – площадь 	отпечатка.(+)

Б) КС=AS,где А – работа, а S – площадь сечения образца.

В) σ=FразрS, где FРазр – сила разрушения, а S – площадь сечения образца.

Г) δ=ll0, где    l – изменение длины, а l0 – первоначальная длина.

9. Прочность характеризуется пределом прочности и определяется по формуле:

А) НВ=FS,где F –нагрузка, а S – площадь 	отпечатка.

Б) КС=AS,где А – работа, а S – площадь сечения.

В) σ=FразрS, где FРазр – сила разрушения образца, а S – площадь сечения образца. (+)

Г) δ=ll0, где    l – изменение длины образца, а l0 – первоначальная длина образца.

10. Марка ВЧ 38-17 расшифровывается как:

А) белый чугун 380МПа-предел прочности при сжатии.

Б) высокопрочный чугун 380МПа-предел прочности, 17%-относительное удлинение. (+)

В) ковкий чугун, углерода-38%,железа-17%.

Г) серый  чугун 38МПа-предел прочности при сжатии..

11. Марка СЧ 38-17 расшифровывается как:

А) белый чугун 380МПа-предел прочности.

Б) высокопрочный чугун 380МПа-предел прочности.

В) ковкий чугун, углерода-38%,железа-17%.

Г) серый  чугун 380МПа-предел прочности, 17%-относительное удлинение. (+)

12. Марка КЧ 38-17 расшифровывается как:

А) белый чугун 380МПа-предел прочности при сжатии.

Б) высокопрочный чугун 380МПа-предел прочности.

В) ковкий чугун 380МПа-предел прочности, 17%-относительное удлинение. (+)

Г) серый  чугун.

13. Марка стали Ст 6 расшифровывается как :

А) углеродистая сталь обыкновенного качества. (+)

Б) легированная сталь, содержащая более 1% углерода.

В) латунь, содержащая 15% меди и 95% алюминия.

Г) бронза содержащая 0,5% алюминия и 95% углерода.

14. Марка Бр А5 расшифровывается как:

А) легированная сталь, содержащая более 1% углерода.

Б) латунь, содержащая 15% меди и 95% алюминия.

В) бронза содержащая 0,5% алюминия и 95% углерода.

Г) алюминиевая бронза содержащая 5% алюминия и 95% меди. (+)

15.С увеличением содержания углерода твёрдость железоуглеродистых сплавов:

А) уменьшается.

Б) остаётся постоянной.

В) сначала увеличивается, а потом уменьшается.

Г) увеличивается. (+)

16. Доэвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

А) от 2,14 до 4,3 %  (+)

Б) до 2,14 %

В) 6,67 %

Г) 4,3%

17. В серых чугунах углерод содержится в виде графитных частиц:

А) сфероидальной формы

Б) пластинчатой формы  (+)

В) хлопьевидной формы

Г) шаровидной формы

18. Твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо – это:

А) перлит

Б) феррит

В) аустенит  (+)

Г) ледебурит

19. Заэвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

А) 4,3 %

Б) 0,8 %

В) свыше 4,3 %  (+)

Г) 2,14%

20. Структура эвтектических белых чугунов – это:

А) ледебурит  (+)

Б) перлит

В) перлит + цементит

Г) феррит

21. В ковких чугунах углерод содержится в виде графитных частиц:

А) сфероидальной формы

Б) пластинчатой формы

В) хлопьевидной формы  (+)

Г) шаровидной формы

22. Механическая смесь феррита и цементита – это:

А) перлит  (+)

Б) ледебурит

В) аустенит

Г) сплав

23. Эвтектические белые чугуны содержат углерод в количестве:

А) от 0,8 до 2,14 %

Б) 4,3 %  (+)

В) 2,14 %

Г) от 4,3% до 6,67%

24. Химическое соединение железа с углеродом – это:

А) феррит

Б) цементит  (+)

В) перлит

Г) аустенит

25. Механическая смесь аустенита и цементита – это:

А) феррит

Б) ледебурит  (+)

В) перлит

Г) сплав

26.Сталь марки 60С2ХА содержит легирующий элемент кремний в количестве примерно:

А) 0,6 %

Б) 2 % (+)

В) 1,5%

Г) 60%

27.Сталь марки 36Х2Н2МФА содержит легирующий элемент никель в количестве примерно:

А) 2 % (+)

Б) 1%

В) 3%

Г) 36%

28.Сталь марки Р6М5К5 по назначению является:

А) конструкционной

Б) инструментальной  (+)

В) конструкционной подшипниковой

Г) электротехнической

29. Структура доэвтектоидной углеродистой стали представляет собой:

А) перлит + цементит

Б) ледебурит

В) перлит + феррит (+)

Г) перлит

30. Цементит представляет собой

А) механическую смесь

Б) твердый раствор внедрения

В) химическое соединение  (+)

Г) твердый раствор замещения

31. Доэвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

А) 0,8 %

Б) 4,3 %

В) До 0,8 %  (+)

Г) от 4,3% до 6,67%

32. Эвтектоидные стали содержат углерод в количестве:

А) 0,8 %  (+)

Б) до 0,8%

В) от 2,14 до 4,3 %

Г) от 4,3% до 6,67%

33. Структура заэвтектоидной стали – это:

А) перлит + цементит (+)

Б) феррит + цементит

В) перлит + феррит

Г) перлит

34. Содержание углерода в стали  У15 составляет:

А) 15 %

Б) 0,15%

В)  1,5 %  (+)

Г) 0,015%

35. Содержание углерода в стали  У13 составляет:

А) 0,13 %

Б) 0,013%

В)  1,3 %  (+)

Г) 13%

36. Закалка заэвтектоидной стали производится по режиму:

А) полной закалки

Б) неполной закалки  (+)

В) без выбора режима

Г) поверхностной закалки

37. В нагретом под закалку состоянии эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит  (+)

Б) аустенит + цементит

В) аустенит + перлит

Г) перлит

38. Пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе - это:

А) перлит

Б) сорбит

В) мартенсит   (+)

Г) аустенит

39.  После закалки эвтектоидная сталь имеет структуру:

А) мартенсит  (+)

Б) мартенсит + цементит

В) мартенсит + феррит

Г) перлит

40. В результате закалки стали значение твердости:

А) снижается

Б) повышается (+)

В) не изменяется

Г) сначала повышается, а затем снижается

41. После закалки заэвтектоидная сталь имеет структуру:

А) аустенит + феррит

Б) мартенсит

В) мартенсит + цементит (+)

Г) аустенит

42.  Нагрев под закалку заэвтектоидных сталей осуществляется до
температуры:

А) соответствующей линии ликвидус

Б) соответствующей линии солидус

В) на 30—50 °С - выше критической точки Ас1 (+)

Г) до температуры плавления

43. Нагрев стали, при низком отпуске, соответствует температурному интервалу:

А) 150—250 °С  (+)

Б) 300—500 °С

В) 500—700 °С

Г) 1000°С

44. В результате закалки стали значение вязкости

А) снижается  (+)

Б) повышается

В) не изменяется

Г) сначала повышается, а затем снижается

45. В результате отпуска пластичность и вязкость стали

А) уменьшается

Б) увеличивается (+)

В) не изменяется

Г) сначала повышается, а затем снижается

46. Наиболее значительное снижение твердости происходит в результате:

А) низкого отпуска

Б) среднего отпуска

В) высокого отпуска  (+)

Г) закалки

47. Латуни - это сплавы на основе:

А) меди  (+)

Б) титана

В) алюминия

Г) вольфрама

48. В составе сплава марки ЛМцЖ55-3-1 содержится 3 %:

А) меди

Б) марганца  (+)

В) железа

Г) цинка

49. В составе сплава марки БрОЦСН 3-7-5-1 содержится 7 %:

А) олова

Б) цинка(+)

В) свинца

Г) меди

50. В составе сплава марки Л63 содержится 63 %:

А) олова

Б) цинка

В) меди  (+)

Г) свинца

3.2.Время на выполнение:

– 1 минута на 1 задание;

3.3. Критерии оценки

| Оценка |  | Критерии: правильно выполненные задания |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | от 85% до 100% |
| 4 | «хорошо» | от 75% до 85% |
| 3 | «удовлетворительно» | от 61% до 75% |
| 2 | «неудовлетворительно» | до 61% |

4. Практические задания (ПЗ)

4.1 Текст задания

Практическая работа № 1Определение твердости металлов методом Бринелля.

Определить твердость методом Бринелля стального образца.

Практическая  работа № 2 Определение твердости металлов методом Роквелла.

Определить твердость методом Роквелла закаленной стали.

Практическая  работа №3 Определение ударной вязкости металлов.

Определить ударную вязкость прибором Маятниковый копер стального образца.

Практическая работа№4 Нормализация, закалка и отпуск углеродистой стали.

Выбор режимов термической обработки углеродистой стали, построение графика термической обработки.

Практическая работа №5 Анализ диаграммы состояния железо-углерод.

Научиться строить кривые охлаждения стали и чугуна, определять критические точки.

Практическая работа №6Выбор марки сплава для конкретных деталей в зависимости от условий их работы, обоснование выбора.

Выбрать способ обработки  и определить режимы резания детали .

Практическая работа №7 Исследование свойств магнитомягких и магнитотвердых материалов.

Научиться исследовать свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов.

Практическая работа №8  Определение температуры вспышки, воспламенения и помутнения дизельного топлива.

Научиться определять температуру вспышки, воспламенения и помутнения дизельного топлива.

Практическая работа №9 Определение вязкости, температуры вспышки масла.

Изучить устройство капиллярного вискозиметра и прибора для определения температуры вспышки, определить вязкость и температуру вспышки осевого масла.

Практическая работа №10 Определение температуры каплепадения  пластичных смазок.

Изучить устройство приборов для определения температуры каплепадения смазки буксол.

Практическая работа №11Определение прочности и коллоидной стабильности пластичных смазок.

Изучить устройство приборов для определения коллоидной стабильности, пластометра,  определить свойства смазки буксол.

Практическая работа №12 Исследование пороков и качества древесины.

Изучить свойства различных пород древесины и выбрать древесину для железнодорожных шпал.

Практическая работа №13 Исследование качества воды и расчет потребности добавок.

Научиться исследовать качество воды и рассчитывать потребности добавок.

Лабораторная работа №1 Исследование микроструктуры сталей и чугунов.

Изучить микроструктуры доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной стали и белого, серого, ковкого и высокопрочного чугунов с указанием структурных составляющих.

Лабораторная работа №2 Исследование микроструктуры цветных металлов и сплавов.

Изучить микроструктуры цветных металлов и сплавов.

Лабораторная работа №3 Определение удельного сопротивления проводника.

Научиться определять удельное сопротивление проводника.

4.2 Время на выполнение:

Время на выполнение лабораторных и практических работ - по 2 академ. часа;

4.3. Критерии оценки:

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | Студент глубоко и полно овладел содержанием учебного материала, умеет связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Грамотно, логично излагает ответа, как в устной, так и в письменной форме, качественное внешнее оформление. |
| 4 | «хорошо» | Студент полно освоил учебный материал в полном объеме, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, в содержании и форме ответа имеются отдельные неточности. |
| 3 | «удовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, неполно, непоследовательно излагает материал, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. |
| 2 | «неудовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не умеет применять знания к решению практических задач. |

4.4 Экзаменационные вопросы

- Приведите классификацию металлов по физико-химическим свойствам.

- Опишите три типа кристаллических решеток металлов.

- Опишите механические свойства металлов и способы их определения.

- Опишите физико-химические свойства металлов.

- Опишите технологические свойства металлов.

- Расскажите, что называется твёрдостью металла, как определяется твёрдость металла методом Бринелля и Роквелла.

- Опишите аллотропические превращения чистого железа, критические точки превращений.

- Опишите структурные составляющие сплавов:  твердый раствор, химические соединения, механическая смесь.

- Дайте определение первичной и вторичной кристаллизации. Что на диаграмме состояния железо- углерод обозначают  линии ликвидуса и   солидуса?

- Дайте определение чугунов и сталей. Покажите на диаграмме «железо-углерод» где они находятся.

- Опишите превращения в стали и чугунах при охлаждении, пользуясь диаграммой состояния «железо-углерод».

- Назовите основные точки и линии диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Дайте определение понятиям аустенит, цементит, феррит, перлит и ледебурит.

- Как влияет углерод и постоянные примеси на свойства сталей.

- Какой сплав называется сталью, какая сталь называется  эвтектоидной, доэвтектоидной, заэвтектоидной, чем они друг от друга отличаются.

- Какой сплав называется чугуном, какой чугун называется  эвтектическим, доэвтектическим, заэвтектическим, чем они друг от друга отличаются.

- Опишите классификацию,  маркировку и применение углеродистой стали обыкновенного  качества.

- Опишите классификацию, маркировку и область применения углеродистых  качественных сталей.

- Опишите маркировку легированных сталей. Приведите примеры.

- Опишите виды термической обработки сталей. Какие свойства меняются при термической обработке?

- Какая обработка называется закалкой стали, от каких факторов зависит    температура нагрева при закалке, какую структуру имеет сталь после закалки.

- Какая обработка называется отпуском, виды отпуска, как они

проводятся и какую структуру имеет сталь после различных видов отпуска.

- Какая обработка называется отжигом, виды отжига, режимы его  проведения.

- Опишите способы химико-термической обработки стали. Какие свойства изделий при этом меняются?

- В чём сущность процесса цементации, какие свойства приобретает  изделие. Опишите технологию газовой цементации.

- Опишите виды, маркировку и применение различных видов чугунов.

- Какой сплав называется латунью, какие элементы в него могут входить, маркировка и область применения латуни.

- Какой сплав называется  бронза: маркировка и область  применения.

- Опишите антифрикционные сплавы применяемые на железнодорожном  транспорте.

- Опишите виды литья, применяемого на подвижном составе.

- Опишите виды обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение, свободная ковка, штамповка.

- Назовите основные способы сварки, виды сварных соединений. Опишите дуговую и контактную сварку.

- Опишите обработку металлов резанием на токарных, сверлильных, фрезерных станках.

- Опишите свойства виды и применение проводников.

- Расскажите об основных свойствах диэлектриков. Что называется  поляризацией  диэлектриков.

- Расскажите о твёрдых диэлектриках их классификация, область применения.

- Опишите свойства, виды и применение твердых диэлектриков.

- Опишите свойства магнитных материалов, их виды и области применения.

- Опишите полупроводниковые материалы: их свойства, виды и  область применения.

- Расскажите, что называется топливом, его классификация и характеристика.

- Дизельное топливо: свойства, марки, область применения.

- Карбюраторное топливо: свойства, марки, область применения.

- Классификация смазочных материалов, способы их получения и     очистки.

- Опишите жидкие смазочные материалы: их виды,  свойства и применение на подвижном составе железных дорог.

- Опишите пластичные смазочные материалы: их виды,  свойства и применение на подвижном составе железных дорог.

- Опишите состав, строение и основные свойства полимеров. Способы получения полимеров.

- Опишите свойства и состав пластмасс. Какие пластмассы называются термореактивными, а какие термопластичными.

- Композиционные материалы: назначение, виды и свойства.

- Опишите способы получения композиционных материалов. Применение композиционных материалов на  подвижном составе железных дорог.

- Опишите основные виды лакокрасочных материалов, область их применения.

- Дайте определение, что такое олифы, краски, лаки, эмали. Где они применяются на железнодорожном транспорте.

5 Пакет преподавателя (экзаменатора)

1. Дифференцированный зачет в 1 семестре

а) Вид и форма дифференцированного зачёта в 1 семестре:

компьютерное тестирование

б) Количество  заданий для студента:

- тесты  по темам;

в) Проверяемые результаты обучения и критерии оценок:

Ключи к тестам:

Тема 1.1

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | Г | А | А | Б | Б | А | В | Г | А | Б | В | А |

Тема 1.2

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | А | Б | Г | В | Г | В | А | Б | В | Б |
| Вариант 2 | А | В | В | А | В | Б | Б | В | А | Б |
| Вариант 3 | А | Г | Г | В | В | Г | Б | В | В | В |
| Вариант 4 | Б | А | В | Б | А | А | А | Б | Б | В |

Тема 1.3

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правиль- ный ответ Вариант 1 | В | Б | Б | Б | В | Б | А | Б | Б | А | А | Б | Б | В | А | Б | В | А | Б | Г | В | Б | В | А | Б |
| Вариант 2 | А | А | В | Г | А | Б | В | В | А | Б | А | Б | А | А | В | А | В | Б | В | Б | Б | Б | В | В | В |
| Вариант 3 | А | Б | А | Г | Б | В | В | В | Б | А | А | Б | Б | В | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | А | А | Б |
| Вариант 4 | Б | Б | В | Б | Г | Б | А | В | Б | Б | А | Б | А | Б | В | В | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б |

Раздел 2

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | А | Б | А | А | Б | А | Г | В | Б | Б |
| Вариант 2 | Б | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б |
| Вариант 3 | А | В | Б | В | Г | А | Г | А | Г | Г |
| Вариант 4 | А | Г | А | Б | А | Г | А | А | А | Г |

Раздел 3-6

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ Вариант 1 | Б | Г | А | В | А | А | А | В | В | А |
| Вариант 2 | Б | Г | А | Г | А | Б | Б | Г | А | А |
| Вариант 3 | В | Б | Г | Б | Б | Б | Б | А | Б | А |
| Вариант 4 | Г | Г | Б | А | А | Г | В | В | Г | А |

Критерии оценки:

3.2.Время на выполнение:

– 1 минута на 1 задание;

3.3. Критерии оценки

| Оценка |  | Критерии: правильно выполненные задания |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | от 85% до 100% |
| 4 | «хорошо» | от 75% до 85% |
| 3 | «удовлетворительно» | от 61% до 75% |
| 2 | «неудовлетворительно» | до 61% |

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий:

- компьютеры;

- тестовая программа.

2. Экзамен во 2 семестре

Условия:

а) Вид и форма экзамена:  устный ответ по билетам

б) Количество  заданий  для студента:

- теоретические задания – 2;

- практические задания –1.

в) Критерии оценок:

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | - Полные, чёткие, аргументированные, грамотные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно и полно. - уверенные и правильные ответы на дополнительные вопросы и задания |
| 4 | «хорошо» | - Полные, чёткие, аргументированные, грамотные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно и полно. - не значительные затруднения при ответах на дополнительные вопросы и задания. |
| 3 | «удовлетворительно» | - не достаточно полные чёткие и аргументированные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно, но не полно; - затруднения при ответах на дополнительные вопросы и задания. |
| 2 | «неудовлетворительно» | - нет правильного ответа на один или оба теоретических вопроса экзаменационного билета; - практическое задание не выполнено или выполнено не правильно. |

г) Время на ответ по билету:

1.1 ─На подготовку по билету отводится не более 30 мин.

1.2─ На сдачу устного экзамена предусматриваются не более 15 минут на каждого студента.

д) Литература для студента:

Основные источники:

1. Власова И.Л. Материаловедение: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020 — 129 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/48/225562/ .

Дополнительные:

1. Журавлева Л.В. «Электроматериаловедение»: М «Академия», 2020.

2. Соколова Е.Н.  и др. Материаловедение: учебник – М:  Издательский центр «Академия», 2018.

3. Стерин И.С. Материаловедение и термическая обработка металлов: учебное пособие - СПб.: Политехника, 2019. –344 с.

- 4.Бондаренко Г.Г. и др. Материаловедение. 2-е изд. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2019.

- 5.Материаловедение: учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. Шк., 2019.

- 6. Плошкин В.В. Материаловедение. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2019.

- 7.Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник для СПО. – Ростов н/д.: Феникс, 2019.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Получение стали и чугуна [Учебный фильм]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Оптоволокно. [Учебный фильм]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Получение алюминия. [Учебный фильм]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Интернет-ресурсы:

При организации дистанционного обучения используются электронные платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ  https://sdo.stgt.site/)